行业标准《阳离子表面活性剂  瓜尔胶》编制说明

1 工作概况

1.1 工作来源

轻工标准化管理委员会行业标准制修订项目计划，编号2018-1154T-QB，制订《阳离子表面活性剂  瓜尔胶》产品标准，计划2020年完成。

1.2 主要工作内容

为确保标准质量，并能按期完成制定任务，标准化秘书处尽快组织落实了标准制定起草工作组。该标准制定工作由中国日用化学工业研究院、广饶六合化工有限公司共同承担。

工作组对目前国内现有的进口产品、生产企业的产品技术规格要求、工艺技术水平及十多年来技术改进和市场需求和应用等各方面进行了调研分析，讨论确定了标准初步要制订的内容，并相继对样品数据的收集和分析方法的确认开展了工作，于2019年4月起草了征求意见稿。

2 标准编制原则

标准编制格式依据GB/T 1.1-2000《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2-2002《标准化工作导则 第2部分 标准中规范性技术要素内容的确定方法》编写，依据现有阳离子瓜尔胶产品质量、工艺技术及装置水平，根据国内外有关厂家的质量指标及用户要求，制定本标准。

3 标准制订的主要内容

3.1 产品分类

市场售阳离子瓜尔胶产品为固态粉末形式，分为一级品和二级品。

3.2 标准的理化指标及测定方法

阳离子瓜尔胶主要技术指标有：外观、筛余量、含水率、表观黏度、pH值、透光率、含氮量、灰分、菌落数、耐热大肠菌群、霉菌和酵母计数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌。

3.3 测定方法

3.3.1 外观

目测。

3.3.2 筛余量

试样经过标准筛筛选后，称重测量。

3.3.3 含水率

试样经过预处理后，采用水分测定仪测量其含水率。

3.3.4 表观黏度

试样类型不同，溶于水后其pH值会有一定的差别，用柠檬酸调节试样水溶液pH为5.5~6.5之间后，用黏度计测量其黏度。

3.3.5 pH值

25℃±5℃下，用酸度计测量2.0g试样/200mL水溶液的pH值。

3.3.6 透光率

试样类型不同，溶于水后其pH值会有一定的差别，用柠檬酸调节试样水溶液pH为5.5~6.5之间后，用紫外可见分光光度计测取产品在550nm波长处的透光率。

3.3.7 含氮量测定

按照GB/T22427.10测定。

3.3.8 灰分测定

按照QB2246-1996中5.5测定。

3.3.9 菌落数、耐热大肠菌群、霉菌和酵母计数、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与相关现行法律、法规及强制性国家标准无冲突。

5 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

6 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准为产品标准，不涉及强制性内容。

7 贯彻国家标准的要求和措施建议

专业标准化技术委员会牵头对标准进行宣贯。

8 废止现行有关标准的建议

无。

9 其他应予说明的事项

本标准中未涉及到专利情况。

10 附表

表1：部分生产厂家的阳离子瓜尔胶产品质量指标

| 产品分类 | 样品 来源 | pH值 (1％水溶液) | 含氮量% | 表观黏度(1%, 25℃3#20rpm)，mPa.s | 灰分 | 含水率W( 质量分数)，％ | 筛余量C，％ |  | 菌落总数，cfu/g | 金黄色葡萄球菌 | 霉菌和酵母计数，cfu/g | 沙门 氏菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 120目(Ф200×50- 0.125/0.09) | 200目(Ф200×50- 0.071/0.05) |  |  |  |  |
| 一 级 品 | 罗地亚 | 9.01 | 1.496 | 2370 | 4.1 | 13.8 | 0.1 | 5.1 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 广州天赐 | 4.3 | 1.41 | 3648 | 1.1 | 10.6 | 0.1 | 6.1 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 京昆油田化学 | 9.42 | 1.41 | 3520 | 1.8 | 9.9 | 0.1 | 4.5 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 广饶六合化工 | 9.80 | 1.51 | 3720 | 1.4 | 9.7 | 0.1 | 0.4 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 苏州昕能胶体 | 9.75 | 1.53 | 3900 | 1.5 | 9.6 | 0.1 | 0.5 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 索尔维 | 10.3 | 142 | 2352 | 4.8 | 8.2 | 0.1 | 0.6 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 北京联创 | 10.7 | 1.62 | 3450 | 4.6 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
| 二 级 品 | 山东广谱生物 | 9.25 | 1.55 | 2352 | 4.4 | 10.2 | 0.1 | 0.5 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 京昆油田化学 | 9.8 | 1.54 | 2520 |  | 10.1 | 0.1 | 0.5 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 广饶六合化工 | 10.2 | 1.55 | 2820 |  | 9.2 | 0.1 | 0.5 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |
|  | 苏州昕能 | 9.8 | 1.61 | 3020 |  | 9.3 | 0.1 | 0.4 | ＜500 | 不得检出 | 不得 检出 | 不得检出 |