中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

QB/T  XXXX-XXXX

QB

阳离子表面活性剂  瓜尔胶

Cationic surfactant - Cationic guar gum

（征求意见稿）

中华人民共和国轻工行业标准

标准

前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

- 请注意本部分的某些内容可能涉及专利，本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

- 本标准由中国轻工业联合会提出。

- 本标准由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准起草人：

- 本标准为首次发布。

阳离子表面活性剂  瓜尔胶

1  范围

本标准规定了阳离子表面活性剂瓜尔胶（简称阳离子瓜尔胶）的技术要求、试验方法、检验规则、测定方法、标志、包装、运输、贮存与保质期。

本标准适用于阳离子醚化剂改性的瓜尔胶。

2  规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191            包装储运图示标志

GB/T 6003.1       试验筛 技术要求和检验 第 1 部分：金属丝编织网试验筛

GB/T 6679-2009    固体化工产品采样通则

GB/T 22427.10     无淀粉及其衍生物氮含量测定

QB 2246-1996      食品添加剂  瓜尔胶

GB 4789.4         食品安全国家标准食品微生物学检验 沙门氏菌检验

《化妆品卫生规范（2015版）》

3  技术要求

阳离子瓜尔胶理化指标应符合表1规定。

表1  阳离子瓜尔胶理化指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 白色粉末或(淡)黄色粉末 |
| 2 | 120目（Ф200×50-0.125/0.09），筛余量C1，％ | ≤1.0 |
| 3 | 200目（Ф200×50-0.071/0.05），筛余量C2，％ | ≤10 |
| 4 | 含水率W(质量分数），％ | ≤10.0 |
| 5 | 表观黏度（1%，25℃，3#20rpm），mPa.s | 2000-5000 |
| 6 | pH值 | 5.5~10.5 |
| 7 | 透光率T（0.4% 550nm），% | T≥70 |
| 8 | 含氮量，％ | 1.0-2.1 |
| 9 | 灰分，% | ≤1.5 |
| 10 | 菌落总数，cfu/g | ≤1000 |
| 11 | 铜绿假单胞菌 | 不得检出 |
| 12 | 耐热大肠菌群 | 不得检出 |
| 13 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
| 14 | 沙门氏菌 | 不得检出 |
| 15 | 霉菌和酵母计数，cfu/g | ≤100 |

4  试验方法

分析中应使用分析纯试剂、蒸馏水或纯度相当的水。

4.1 外观

目测法：观察试样的颜色及状态。

4.2 筛余量

4.2.1  仪器

a） 标准筛：120 目(Φ200×50-0.125/0.09)，200 目(Φ200×50-0.071/0.05)；

b） 电子天平：精度 0.01g。

4.2.2  试验程序

称取质量为10.00g（精确至0.01g）的试样于选定的标准筛中，盖好筛盖。双手紧握标准筛，将其呈水平方向或倾角20°，以频率约120min-1，振幅约70mm，往复摇动约5min，将下层的接料盘清理干净，继续振筛1min，观察接料盘是否有试样筛出，待无试样筛出后，完成振筛，称量筛上试样的质量m1（精确至0.01g）。

4.2.3  试验结果计算

筛余量按公式（1）计算：

Cn =  × 100  ............................................................................(1)

式中：

Cn——试样的筛余量，(下标n为1或2），用百分数表示；

m1——未通过标准筛的试样质量，单位为克（g）；

m0——试样质量，单位为克（g）。

做两次平行测定，计算值之差不大于0.5%，结果取算术平均值。

4.3 含水率

4.3.1  仪器

a） 电子天平：精度 0.01g；

b） 水分测定仪：DHS-50-1型快速水分测定仪或同类产品，精度 0.01g。

4.3.2  试验程序

水分测定仪经105℃预热、校正，称取5.0g（精确至0.01g）试样，平铺在秤盘内，105℃加热0.5h，观察投影屏，10min内读数变动幅度小于0.2%，仪器读数即为试样的含水率。

4.3.3  试验结果计算

做两次平行测定，两次测定值之差不大于0.5%，结果取算术平均值。

4.4 表观黏度

4.4.1  试剂

a） 一水柠檬酸（C6H8O7.H2O），分析纯。

4.4.2  仪器

普通实验室仪器和

a） 混调器：可调速磁力搅拌调器或同类仪器；

b） 恒温水浴0℃~100℃，控温精度≤±1℃；

c） 黏度计：Brookfield(LVDV-II)型黏度计或同类产品。

4.4.3  试验程序

4.4.3.1  试样溶液的配制

量取 400mL的蒸馏水于烧杯中，加入试样4.00g，启动磁力搅拌器使其分散，按照产品的pH值，加入一水柠檬酸，再用磁力搅拌至黏度释放，调节pH=5.5~6.5之间加盖，置于25℃水浴中，恒温2小时。

4.4.3.2  测定步骤

将试样溶液搅拌均匀，取3号转子，在20r/min条件下测定其表观黏度，黏度计启动自动计时1分钟后的读数即为胶粉溶液的表观黏度。

4.4.4  试验结果计算

做两次平行测定，测定值差不大于200mPa.s，结果取算数平均值。

4.5  pH值测定

量取25℃±5℃的蒸馏水200mL于烧杯中，加入试样2.00g，磁力搅拌至没有旋涡，25℃±5℃水浴20分钟，用酸度计测定试样溶液的pH值。

4.6  透光率测定

4.6.1 产品透光率测定

量取200mL蒸馏水于烧杯中，加入试样0.80g，磁力搅拌使其分散，加入柠檬酸调节pH值为5.5~6.5之间，再用磁力搅拌至黏度释放，加盖，置于25℃水浴中恒温2小时。用紫外可见分光光度计测取产品在550nm波长处的透光率。

做两次平行测定，结果取算数平均值。

4.7  含氮量测定

按照GB/T22427.10测定。

4.8  灰分测定

按照QB2246-1996中5.5测定。

4.9  菌落总数测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4.10 耐热大肠菌群测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4.11 霉菌和酵母计数测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4.12 铜绿假单胞菌测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4.13 金黄色葡萄球菌测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

4.14 沙门氏菌测定

按照《化妆品卫生规范（2015年版）》测定。

5 检验规则

5.1  出厂检验

产品出厂前，公司质检部门应对产品进行检验，保证产品各项技术指标符合本标准要求，并附有产品质量检验报告单。

使用单位对收到的产品可按照本标准测定方法进行测定，检验其各项指标是否符合标准的要求。

5.2  采样

5.2.1  采集样品数和采样点

按照GB/T 6679中规定采集样品数，采样点按产品堆积的几何形状，在上、中、下各截面随机布点。

5.2.2  采样方法

用洁净的器具采集样品，采集样品数量不少于500g。

将采集样品混合均匀后，分别装入两个洁净、干燥的取样袋中，密封保存。一袋用作质量检验，另一袋留样以备复检，留样期为365d。样品应标明产品名称、批号、等级、采样日期、采样地点、采样人、购货商名称。

5.3  检验判定

按本标准进行检验，有不符合本标准要求的，应加倍取样复检。复检结果如仍有指标不符合技术要求，该批产品按不合格处理。

含水率、筛余量、表观黏度、pH值、含氮量、灰分、菌落总数指标为必检项目。

铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌和酵母计数、铅、砷指标为型式检验项目，检验周期为三个月，有下列情况之一时，应加做型式实验。

a） 原材料生产设备和工艺有较大改变时；

b） 停车半年以上，恢复生产时；

c） 更换生产车间时；

a） 国家质量监督机构提出进行型式检验时。

5.4  仲裁

当供需双方对产品质量检验结果有争议时，由双方共同选定仲裁机构，可依本标准进行仲裁检验。

6 标志、包装、运输、贮存与保质期

6.1  标志

产品包装应有牢固、清晰的标志，标明产品商标、名称、批号、等级、净质量、生产日期、保质期、标准编号、本单位名称和地址，并附有符合GB/T 191规定的“怕雨”、“怕晒”标志。

6.2  包装

产品包装为复合袋（内层为足够强度的聚乙烯塑料袋，外层为聚丙烯牛皮纸），或尼龙编制包装袋及其他满足运输额和贮存要求的包装，单位包装净质量25kg或可根据客户需求而定。

6.3  运输

产品在运输过程中应防潮、防晒、防破损。

6.4  贮存

产品贮存应保持通风、干燥，避免日晒雨淋，远离热源，不与酸、碱接触。

6.5  保质期

产品在上述条件下，以生产日期计，保质期为365天。