# 行业标准《洗衣片》编制说明

# （征求意见稿）

# 1 工作概况

## 1.1任务来源

根据工业和信息部下达的2018年第二批行业标准制修订计划，起草制定《洗衣片》行业标准﹙项目编号2018-1153T-QB﹚。

1.2 主要工作过程

任务下达后，标准化技术委员会秘书处组织国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、广州兰洁宝生物科技有限公司等多家单位开展标准制定工作，拟定标准工作草案分别向相关企业征询意见，在反馈意见的基础上提出《洗衣片》行业标准征求意见稿。

2  标准制定理由和编制原则

2.1  标准制定理由

洗衣片是一个新兴的洗衣产品，目前国内生产质量参差不齐，缺乏一个统一、正规、稳定的标准，在一定程度上影响了消费者的购买，为了保证产品的质量，维护消费者合法的权益，因此，亟需制定《洗衣片》标准来对该类产品进行规范与引导。

2.2  标准编制原则

标准以GB/T1.1-2009《标准化工作导则.第一部分：标准的结构和编写》为编制依据，以所设项目科学，控制指标合理为原则进行起草。

3  主要内容的分析

3.1基本要求

为确保产品对环境和人体的安全，洗衣片产品质量安全应符合GB/T 26396中C类产品的要求。

3.2  感官、理化、性能指标要求

本标准针参照GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》中对洗衣粉的指标要求对产品的外观、色泽、气味进行了规定，同时考虑洗衣片产品实际情况，对外观要求：片体均匀，无明显杂质。其表面洁净、平整，无变形、伤痕、折皱、边缘锯齿状、受潮等现象。

3.2.1  稳定性

洗衣片产品不同于其他衣物洗涤剂，是水含量极少的洗涤剂，受气候影响大。故本标准除了耐热、耐寒外还设置耐干、耐湿指标，用以考核该产品是否易破损、受潮。

表1 市场上洗衣片样品耐干稳定性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 失重率% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 4.89 | 合格 |
| 2 | 样品B | 7.52 | 合格 |
| 3 | 样品C | 16.92 | 不合格 |
| 4 | 样品D | 5.86 | 合格 |
| 5 | 样品E | 8.07 | 合格 |
| 6 | 样品F | 9.91 | 合格 |
| 7 | 样品G | 9.07 | 合格 |
| 8 | 样品H | 4.95 | 合格 |
| 9 | 样品I | 6.18 | 合格 |
| 10 | 样品J | 6.73 | 合格 |
| 11 | 样品K | 7.71 | 合格 |
| 12 | 样品L | 9.09 | 合格 |
| 13 | 样品M | 6.36 | 合格 |

表2 市场上洗衣片样品耐湿稳定性测试结果

| 序号 | 样品编号 | 增重率% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 1.5 | 合格 |
| 2 | 样品B | 1.2 | 合格 |
| 3 | 样品C | 8.86 | 合格 |
| 4 | 样品D | 9.53 | 合格 |
| 5 | 样品E | 0.5 | 合格 |
| 6 | 样品F | 0.23 | 合格 |
| 7 | 样品G | 0.33 | 合格 |
| 8 | 样品H | 3.47 | 合格 |
| 9 | 样品I | 2.18 | 合格 |
| 10 | 样品J | 2.57 | 合格 |
| 11 | 样品K | 4.61 | 合格 |
| 12 | 样品L | 2.99 | 合格 |
| 13 | 样品M | 2.59 | 合格 |

3.2.2  总活性物

收集市场上不同产品样品，测试其活性物含量。市场上产品的活性物含量大部分范围在45%-60%。根据样品测试结果及性能要求，本标准将产品的活性物含量规范为：活性物含量（%）≥30。

表3 市场上洗衣片样品总活性物含量测试结果

| 序号 | 样品编号 | 总活性物，% | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 53.71 | 合格 |
| 2 | 样品B | 34.73 | 合格 |
| 3 | 样品C | 30.32 | 合格 |
| 4 | 样品D | 38.03 | 合格 |
| 5 | 样品E | 33.23 | 合格 |
| 6 | 样品F | 46.90 | 合格 |
| 7 | 样品G | 48.18 | 合格 |
| 8 | 样品H | 49.01 | 合格 |
| 9 | 样品I | 45.81 | 合格 |
| 10 | 样品J | 54.50 | 合格 |
| 11 | 样品K | 54.45 | 合格 |
| 12 | 样品L | 45.04 | 合格 |
| 13 | 样品M | 68.63 | 合格 |

3.2.3  pH 值

本标准参照GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》中对洗衣粉的pH指标要求，确定洗衣片的pH值指标为：pH值≤9.5 ,≥5.5（0.1%水溶液，25℃）

表4 市场上洗衣片PH值测试结果

| 序号 | 样品编号 | pH值（0.1%水溶液，25℃） | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品A | 8.09 | 合格 |
| 2 | 样品B | 8.52 | 合格 |
| 3 | 样品C | 8.08 | 合格 |
| 4 | 样品D | 8.23 | 合格 |
| 5 | 样品E | 8.62 | 合格 |
| 6 | 样品F | 8.32 | 合格 |
| 7 | 样品G | 8.34 | 合格 |
| 8 | 样品H | 8.04 | 合格 |
| 9 | 样品I | 8.04 | 合格 |
| 10 | 样品J | 8.45 | 合格 |
| 11 | 样品K | 8.28 | 合格 |
| 12 | 样品L | 9.38 | 合格 |
| 13 | 样品M | 8.71 | 合格 |

3.2.4  总五氧化二磷

本标准参照计划修订的《洗衣粉》标准对五氧化二磷指标要求，确定洗衣片的五氧化二磷指标为：总五氧化二磷，%≤0.5（对无磷产品的要求）。

3.2.5  溶解度

洗衣片作为新兴的洗衣产品，其片状结构给消费者带来便捷。为了保证洗衣片在洗衣过程能完全溶解，不会残留在衣物上，故设置指标溶解度，洗衣片基本崩解时间：≤30s，搅拌溶解时间：≤90s。

表5 市场上洗衣片溶解度测试结果

|  | 表面基本崩解的时间/S | 搅拌溶解的时间/S | 按照指标要求进行判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品A | 6 | 17 | 合格 |
| 样品B | 9 | 11 | 合格 |
| 样品C | 14 | 27 | 合格 |
| 样品D | 3 | 15 | 合格 |
| 样品E | 8 | 35 | 合格 |
| 样品F | 20 | 35 | 合格 |
| 样品G | 20 | 40 | 合格 |
| 样品H | 20 | 60 | 合格 |
| 样品I | 43 | 69 | 不合格 |
| 样品J | 23 | 75 | 合格 |
| 样品K | 29 | 61 | 合格 |
| 样品L | 46 | 70 | 不合格 |

有企业提出，市场上有以宣称清水型洗衣片的产品。此类产品配方组分不含有不溶于水的无机盐助剂，如沸石、二氧化硅、高岭土、淀粉等，溶于水中具有溶液清澈透明、无沉淀、无悬浮物的特点，该产品在清洗衣物时更易漂洗，无残留。考虑市场需求，标准增加此类产品，并以水不溶物作为检测依据。

3.2.6 规定污布的去污力

| 项 目 | 去污力指标要求 |
| --- | --- |
| 规定污布的去污力a ≥ | 标准洗衣粉去污力b |
| a规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布； b去污力测试中标准洗衣粉试验浓度为0.2%，洗衣片试验浓度普通型为0.2%，浓缩型为0.1%。 |  |

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准尤其注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

6  采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准，部分安全指标参考美国ASTM F3159-2015及欧盟相关规定。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，与卫生部相关技术规范协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

9  标准性质的建议说明

推荐性行业标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

由全国表面活性剂和洗涤用品标准化委员会或行业协会组织实施对企业的培训。

11  废止现行相关标准的建议

无。

12  其它应予说明的事项

无。