行业标准《食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂》编制说明

一、任务来源

本行业标准的制定任务列入工业和信息化部《2017年第二批工业行业标准制修订计划要求》，体系编号 “053950007030100004CP”。本任务由中国轻工业联合会提出，由全国食品用洗涤消毒产品标准化技术委员会归口，计划2019年完成。本任务由国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）、北京茂华科技有限公司组成标准修订工作组共同起草完成。

二、目的和意义

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂是由酸性物质、各种水质稳定剂和特效表面活性剂等组成的，主要用于食品和食品相关工业生产经营过程中接触的机械、管道、链条、容器、用具等的清洗。食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂具有清洗效率高、使用方便、科学卫生的优点，可以清洗掉工具和设备上的无机污垢和有机污垢。

随着我国人民生活水平和生活质量的提高，食品和食品相关工业企业对食品安全重视程度的提高，人们对食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂在健康卫生方面的要求也越来越高，产品的安全和性能指标需要作出相应的调整。工具和食品工业设备用酸性清洗剂行业标准的修订，将为生产者和消费者提供客观、准确的指南，将更好的促进行业的发展。

综上所述，为了规范食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的生产和销售，急需修订行业标准。

三、国内外相关标准现状

我国于1994年发布GB/T14930.1《食品工具、设备用洗涤剂》，其中规定了食品工具、设备用洗涤剂的卫生要求，主要包括了产品的感官指标、理化指标和微生物指标。该标准适用于以清洗剂等物质配制而成的专用于清洗食品工具、设备以及蔬菜、水果的洗涤剂。

已于2009年6月1日起施行的《中华人民共和国食品安全法》中指出，食品和食品相关产品的质量安全标准、生产经营管理等应符合本法。

2012年编制了QB/T4313-2012《食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂》对于具体的食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的安全性指标作了相关规定。2015年标准GB/T14930.1做了修订，增加了甲醇、甲醛指标，增加了砷、重金属分类指标，删除了感官指标，删除了荧光增白剂指标。

由于行业的发展和国家相关法律、标准的修订，因此，急需修订食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的行业标准。

四、标准编制依据和原则

本标准的编制遵循以下三个原则。

1、与相关法律法规协调一致的原则

本标准在表述、主要内容方面符合《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定，在术语定义以及卫生内容方面与GB14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》等协调一致。

# 2、注重技术、保持先进的原则

本标准在研究相关食品洗涤标准的基础上，参考相关标准的性能指标，同时吸收食品安全卫生标准，使得本标准不但强调产品的性能，而且重视环保性和安全性。

# 3、联系实际、遵循科学的原则

在参考国内外相关标准的基础上，修订工作组调研分析我国食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂行业的需求，科学地确定食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂行业标准，实现对生产者的正确引导，同时也保护消费者的利益。希望在征求意见、专家研讨阶段得到专家的指导，进一步对标准QB/T4313-2012《食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂》修改和完善。

五、主要工作过程

标准修订计划任务下达后，起草单位先成立了标准修订工作组，经过研究和小组讨论，制定了详细的标准修订方案。

# 1、资料收集

按照项目任务计划要求，修订工作组首先收集有关食品安全的资料，分析相关国家标准，然后收集饮料用瓶清洗剂有关资料，并对所有收集资料进行整理、消化和吸收。

# 2、确定计划

根据收集的资料，修订工作组初步确定了工作计划。计划于2017年初完成了国外有关标准、文件等资料的分析研究工作，2019年中期验证试验全部完成。

# 3、组织讨论

起草工作组根据GB/T1.1－2000的要求规范标准的格式，并于2017年6月编制形成了《食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂》标准草案讨论稿。2017年6月起草工作组内部经过认真细致的讨论，逐字逐句的推敲，对标准正文提出了修改意见。

六、标准修订主要条款

本标准修订主要包括：规范性引用文件，术语和定义，产品分类，要求，试验方法等内容。

# 七、主要技术指标及其测试方法的确定

1、原料要求

1.1 表面活性剂

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂配方中使用的各种表面活性剂的生物降解度应不低于90%。

1.2 防腐剂

饮料用瓶清洗剂配方中所用防腐剂可采用我国允许使用的洗涤剂原料名单或GB 22115-2008 《牙膏用原料规范》中规定的品种。

1.3 着色剂

饮料用瓶清洗剂配方中所用着色剂可采用我国允许使用的洗涤剂原料名单或GB 22115-2008 《牙膏用原料规范》中规定的品种。

1.4 香精

饮料用瓶清洗剂配方中所用香精应符合GB/T 22731-2017 《日用香精》 中对第10类产品的规定。

2、感官指标

食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂有液体和固体两类清洗剂，故对感官指标分别提出要求进行评价。液体产品不分层，无悬浮物或沉淀；粉状产品均匀无杂质，不结块。气味符合规定化学酸味。液体产品稳定性合格。

3、理化指标

目前市场上的食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂可分为含磷和无磷两类清洗剂，这两类产品理化指标的差异不大，主要区别在于生产过程中是否使用了含磷的原材料。另外从它的使用性能方面考虑，做了去污力和腐蚀率的要求。食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的理化指标要求见表下1。

表 1  食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的理化指标

| 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含磷（HL类） |  | 无磷（WL类） |  |
|  | HL-A型 | HL-B型 | WL-A型 | WL-B型 |
| 活性物含量 ≥ | —— | 1.0 | —— | 1.0 |
| 总五氧化二磷(P2O5)含量/(%) ≤ | —— |  | 1.1 |  |
| 有效酸的质量分数/% （以H2SO4计） ≥ | 8.0 |  |  |  |
| 甲醇（%） ≤ | 0.1 |  |  |  |
| 甲醛（%） ≤ | 0.1 |  |  |  |
| 砷(以As计)/(mg/kg) ≤ | 5.0 |  |  |  |
| 重金属(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 100.0 |  |  |  |
| 去污力/(%) ≥ | 90 |  |  |  |
| 腐蚀率/[g/(m2·h)] ≤ | 2.0 |  |  |  |

3.1活性物含量

按QB/T 2967-2008中附录C进行。

# 3.2砷、重金属

由于食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂清洗后直接接触食品或其相关包装等。为此，依据GB 14930.1《食品安全国家标准 洗涤剂》，对食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的砷、重金属提出要求，具体的指标参照GB/T 30797-2014《食品用洗涤剂试验方法 总砷的测定》、GB/T 30799-2014 《食品用洗涤剂试验方法 重金属的测定》标准中的砷、重金属的指标与测试方法。

# 3.3甲醇、甲醛

为了限制有机溶剂的使用量，我们参照GB/T 30795-2014 《食品用洗涤剂试验方法 甲醇的测定》、GB/T 30796-2014《食品用洗涤剂试验方法 甲醛的测定》标准中的甲醇、甲醛的指标与测试方法。

# 4、微生物指标

基于以上同样的考虑，对食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂的微生物项目，列入了菌落总数及大肠菌群两项。

本标准参考GB 4789.2《食品安全国家标准 食品微生物检验菌落总数》和GB 4789.3《食品安全国家标准 食品微生物检验菌落总数 大肠菌群计数》制定的相应的微生物指标及测定方法。

# 八、结论

目前食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂品牌众多，清洗效果更是良莠不齐。并且无论是产品的发展，还是市场消费，其空间都很大。为规范产品质量，保护消费者利益，食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂标准的修定势在必行。

附件

表3食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂部分指标试验误差分析结果

| 样品及测定次数 |  | 去污力/(%) | 腐蚀率/[g/(m2·h)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品1 | 1 | 96.30 | 0.06 |
|  | 2 | 96.39 | 0.11 |
|  | 3 | 100.00 | 0.15 |
|  | 4 | 100.00 | 0.05 |
|  | 5 | 97.58 | 0.22 |
|  | 6 | 98.70 | 0.07 |
|  | 7 | 98.33 | 0.06 |
|  | 8 | 99.21 | 0.07 |
|  | 平均值 | 98.31 | 0.10 |
|  | 标准偏差S | 1.46 | 0.059 |
| 样品2 | 1 | 95.34 | 0.01 |
|  | 2 | 99.07 | 0.06 |
|  | 3 | 96.82 | 0.22 |
|  | 4 | 96.05 | 0.15 |
|  | 5 | 97.28 | 0.07 |
|  | 6 | 98.10 | 0.07 |
|  | 7 | 100.00 | 0.17 |
|  | 8 | 100.00 | 0.12 |
|  | 平均值 | 97.83 | 0.11 |
|  | 标准偏差S | 1.7`6 | 0.069 |
| 样品3 | 1 | 93.74 | 0.23 |
|  | 2 | 96.56 | 0.18 |
|  | 3 | 96.23 | 0.18 |
|  | 4 | 99.38 | 0.07 |
|  | 5 | 99.85 | 0.05 |
|  | 6 | 97.12 | 0.12 |
|  | 7 | 98.54 | 0.06 |
|  | 8 | 100.00 | 0.08 |
|  | 平均值 | 97.68 | 0.12 |
|  | 标准偏差S | 2.17 | 0.067 |

表4 国内市场各种品牌食品工具和食品工业设备用酸性清洗剂（普通型）的部分理化指标分析

| 指 标 样 品 | 外观 | 气味 | 总五氧化二磷(P2O5)含量/(%) | 有效酸的质量分数/% | pH(1%溶液，25℃) | 去污力/(%) | 腐蚀率/[g/(m2·h)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 无色透明液体 | 化学酸味 | ＜1.1 | 58.36 | 1.96 | 97.81 | 0.08 |
| 2# | 无色透明液体 | 化学酸味 | ＜1.1 | 29.12 | 1.49 | 98.31 | 0.10 |
| 3# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 21.28 | 1.55 | 97.83 | 0.11 |
| 4# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 59.21 | 1.94 | 97.68 | 0.12 |
| 5# | 无色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 15.20 | 2.83 | 96.52 | 0.23 |
| 6# | 无色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 32.36 | 2.10 | 97.22 | 0.08 |
| 7# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 56.71 | 1.93 | 99.22 | 0.15 |
| 8# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 28.58 | 1.89 | 97.31 | 0.06 |
| 9# | 无色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 37.05 | 1.48 | 99.55 | 0.25 |
| 10# | 无色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 17.41 | 2.30 | 96.08 | 0.25 |
| 11# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | 未测 | 27.00 | 1.50 | 95.34 | 0.12 |
| 12# | 浅黄色透明液体 | 化学酸味 | ＜1.1 | 31.53 | 1.69 | 98.56 | 0.07 |
| 13# | 白色固体 | 无味 | 未测 | 47.70 | 1.38 | 97.86 | 0.23 |
| 14# | 白 色固体 | 无味 | 未测 | 34.23 | 2.07 | 95.88 | 0.19 |

备注：1、本表中调查实验数据仅供标准制定时研究参考，不作为产品质量评价的依据，未经许可，不得在任何公开杂志上发表。

2、样品为市场所购，数据未经生产企业确认，实验结果可能存在与实际不符的情况。