行业标准《衣物柔顺剂再润湿性能的测定》修订

编制说明

1 工作概况

1.1任务来源

根据轻工联合会针对工业和信息化部2018年发布的第二批行业标准制修订计划，下发的 “中轻联综合发 ( 2018 ) 146 号” 文，要求对《衣物柔顺剂再润湿性能的测定》进行修订，标准项目号为2018-1155T-QB。由广州蓝月亮实业有限公司主持、西安开米股份有限公司、国家洗涤用品质量监督检验中心（太原）等单位参与起草修订。

1.2 主要工作过程

对该类产品进行市场调研；进一步收集国内外关于衣物柔顺剂的标准资料和样品；对检测方法进行研究、验证；对样品进行分析检测；起草该标准的修订征求意见稿和编制说明，提交标准化技术委员会。2018年11-12月间，标准化技术委员会秘书处在本委员会网站进行了广范的意见征询，共收到4个单位的返馈意见16条。在对意见汇总处理的基础上形成本送审稿。

2  标准修订原则和理由

制修订本标准，有利于规范及比较产品质量、最大程度地保护生产企业和消费者的利益、促进行业技术进步、鼓励生产企业在保证产品质量的前提下最大程度的节约资源，保护环境。

《衣物柔顺剂再润湿性能的测定》QB/T 4309-2012标准已执行6年之久，该标准测试方法对监控市场衣物柔顺剂产品质量发挥了重要作用，同时对衣物柔顺剂的配方技术也起到了积极的促进。本标准在执行多年的实践过程中，逐步发现该方法的测试结果波动性较大，方法的重复性有待进一步提高；检测方法中的一些影响因素需研究和改进，以提高测试结果的平行性。为此提出本标准的修订。

3  修订内容的分析

3.1 考察因素的确定

棉布的润湿性常用毛细管效应来衡量。经典的织物毛细管效应是测定水在织物上的扩散速度，即水沿毛细管上升的速度，以一定时间上升的高度或上升一定的高度所需的时间表示。本次修订方法仍采用该基本原理，以JB00纯棉试片做为实验布料，采用定高法测定毛细效应上升一定高度（2cm）所需要的时间，以便直观地评价柔顺剂的再润湿性能。修订工作要找出影响方法重复性的因素，给出解决问题的方法，最终达到提高测试结果平行性的目的。

通过对现方法的考察分析，确定了方法修订内容重点，找出的关键影响因素为：试片规格、折叠方式、搅拌时间和柔顺剂用量。分析结果见表1。

表1 现方法存在的问题及修订方向分析

| 关键因素 | 现方法 | 现方法存在的问题分析 | 修订方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试片规格 | 25cm×20cm×1片 | 试片规格较大，致使不能充分搅拌，试片经常露出液面，有效成分吸附匀一性很差，这是结果平行性差的主因 | 减小JB00试片规格，柔顺剂处理时，试片规格15.6cm×4cm×4片，晾干后，将其裁剪为15cm×3cm×4片 |
| 试片折叠方式 | 没有规定 | 方法没有规定折叠方式，但是JB00试片规格较大，只有经过折叠才能测试，而折叠方式对结果的影响很大 | JB00试片规格减小之后，无需折叠 |
| 搅拌时间 | 10min | 现实意义不大，不管是手洗还是机洗，柔顺剂的作用时间一般为3~5min | 确定搅拌时间对测试结果的影响，考察时间范围3~10min |
| 柔顺剂浓度（普通型柔顺剂为例） | 1g/L | / | 柔顺剂处理时，试片质量减少了一半，相应地，柔顺剂用量降低一半，即0.5g/L |

3.2 确定JB00试片规格及折叠方式

现方法试片规格为25cm×20cm×1片，试片规格较大，致使不能充分搅拌，试片经常露出液面，有效成分吸附匀一性很差；并且也没有规定试片的折叠方式，这是结果平行性差的主因。修订方法减小JB00试片规格，并结合实验的可操作性，实验前确定将其裁剪为15.6cm×4cm×4片；JB00试片晾干后，去掉试片边上的毛屑，确定将其裁剪为15cm×3cm×4片；再润湿时间测定时的试片规格，方法修订前后保持不变。

现方法试片规格较大，需要对试片进行折叠，折叠方式的不一致性会影响测试结果；修订方法将试片规格减少至适合大小，测试时不需折叠。JB00试片变化情况如图1所示。

测试结果见表2。修订方法平行测试3次的标准偏差在3.5%~9.9%之间；现方法平行测试3次的标准偏差范围波动较大，在0.5%~35.7%之间。由此可知，修订方法改变JB00试片规格后，可以明显提高测试结果的平行性。

图1 方法修订前后JB00试片规格的变化

表2 JB00试片规格的确定

| 方法版本 | 修订方法 |  |  |  | 现方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称及批号 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 |
| 样品a | 113 | 108 | 115 | 3.5 | 75 | 37 | 47 | 19.9 |
| 样品b | 112 | 107 | 104 | 4.1 | 65 | 37 | 98 | 30.4 |
| 样品c | 50 | 58 | 51 | 4.5 | 17 | 18 | 18 | 0.5 |
| 样品d | 101 | 102 | 114 | 7.2 | 94 | 24 | 73 | 35.7 |
| 样品e | 69 | 79 | 89 | 9.9 | 73 | 97 | 46 | 25.5 |
| 样品f | 96 | 101 | 85 | 8.5 | 30 | 48 | 44 | 9.3 |

备注：现方法及修订方法测试时搅拌时间均为10min，测试浓度普通型柔顺剂1g/L，浓缩型柔顺剂用量按照浓缩倍数进行折算。

3.3 搅拌时间的确定

样品a，搅拌时间分别为3min、5min、10min，重复测试30次，再润湿时间的数据分布如图2所示。搅拌时间分别为3min、5min、10min时，再润湿时间数据波动范围分别为65s~107s、66s~147s、111s~161s，标准偏差分别为11、21、13。可见，柔顺剂的再润湿时间随搅拌时间增加而增加， 搅拌3min的数据波动相对最小。

图2 样品a，不同搅拌时间时的再润湿时间数据分布图

增加测试的柔顺剂产品数量，再次确定搅拌时间对再润湿时间数据波动的影响。结果见表3。由表3可知，搅拌时间为3min时，平行测试3次的标准偏差在8%以内；搅拌时间为5min时，标准偏差的波动范围为2.1%~17.4%；搅拌时间10min时，标准偏差的波动范围为3.5%~13.7%。搅拌时间为5min和10min时，测试结果的平行性相对差一些，同时考虑到柔顺剂产品使用的建议时间一般在3min左右，因此规定修订方法的搅拌时间为3min。

表3 不同样品，不同搅拌时间的再润湿时间数据

| 搅拌时间 | 10min |  |  |  | 5min |  |  |  | 3min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称及批号 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 |
| 样品a | 113 | 108 | 115 | 3.5 | 54 | 66 | 54 | 6.7 | 43 | 41 | 50 | 4.7 |
| 样品b | 112 | 107 | 104 | 4.1 | 59 | 67 | 33 | 17.4 | 66 | 51 | 57 | 7.7 |
| 样品c | 50 | 58 | 51 | 4.5 | 53 | 55 | 50 | 2.1 | 32 | 34 | 31 | 1.5 |
| 样品d | 101 | 102 | 114 | 7.2 | 152 | 156 | 161 | 4.8 | 82 | 85 | 90 | 4.0 |
| 样品e | 62 | 79 | 89 | 13.7 | 52 | 67 | 55 | 7.8 | 40 | 43 | 47 | 4.0 |
| 样品f | 96 | 101 | 85 | 8.5 | 65 | 79 | 61 | 9.3 | 49 | 52 | 57 | 3.9 |

备注：测试时已经按照图1规定减少了JB00试片规格；测试浓度普通型柔顺剂1g/L，浓缩型柔顺剂用量按照浓缩倍数进行折算。

3.4 柔顺剂浓度的修订

实验中试液浓度应符合衣物柔顺剂的实际使用量。我国市场上目前以普通型柔顺剂为主，浓缩型或超浓缩型柔顺剂较少。对于普通型柔顺剂，其常规使用量为每3kg衣物约使用100g柔顺剂。对于一块25cm×20cm的 JB00试片，质量约为7.5g±0.2g，需用250mL 1g/L的普通型柔顺剂试液处理。修订方法将JB00试片的表面积降低了一半（此处相当于质量降低一半），相应地，柔顺剂用量降低一半，即15.6cm×4cm×4片的JB00试片，需用250mL 0.5g/L的普通型柔顺剂试液处理。对于浓缩型柔顺剂，则根据其浓缩倍数或使用说明，等比例降低柔顺剂的使用量。

3.5 测试结果的平行性比较

3.5.1相同实验人员

两位实验人员按照修订方法独立操作，测试结果见表4和表5。同一样品平行测试3次，标准偏差都在7%以内，说明同一实验人员测试结果的平行性较好。

表4同一实验人员测试结果的平行性（实验员A）

| 样品信息 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品a | 30 | 20 | 23 | 5.4 |
| 样品b | 45 | 48 | 47 | 1.5 |
| 样品e | 37 | 31 | 37 | 3.5 |
| 样品f | 29 | 30 | 25 | 2.8 |
| 样品g | 31 | 36 | 33 | 2.6 |
| 样品e | 42 | 45 | 37 | 3.8 |

表5同一实验人员测试结果的平行性（实验员B）

| 样品信息 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品a | 25 | 24 | 20 | 2.8 |
| 样品b | 31 | 40 | 36 | 6.7 |
| 样品e | 22 | 26 | 24 | 2.0 |
| 样品f | 23 | 22 | 24 | 0.8 |
| 样品g | 25 | 30 | 35 | 4.9 |
| 样品e | 34 | 38 | 36 | 2.1 |

3.5.2不同实验人员测试结果的平行性

两位实验人员按照修订方法独立操作，测试结果见表6。同一样品，不同实验人员平行测试3次，然后对这6个数据进行标准偏差计算。由表6可知，标准偏差都在7%以内，说明不同实验人员的测试结果也有较好的平行性。

表6不同实验人员测试结果的平行性

| 实验人 | 实验员A |  |  | 实验员B |  |  | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 平行1 | 平行2 | 平行3 |  |
| 样品a | 30 | 20 | 23 | 25 | 24 | 20 | 3.9 |
| 样品b | 45 | 48 | 47 | 31 | 40 | 36 | 6.7 |
| 样品e | 37 | 31 | 37 | 22 | 26 | 24 | 6.5 |
| 样品f | 29 | 30 | 25 | 23 | 22 | 24 | 3.2 |
| 样品g | 31 | 36 | 33 | 25 | 30 | 35 | 3.9 |
| 样品e | 42 | 45 | 37 | 34 | 38 | 36 | 4.1 |

3.5.3 现方法和修订方法测试结果的比较

测试结果见表7。修订方法标准偏差在6%以内；现方法的标准偏差波动范围为9.3%~43.5%，测试结果的平行性非常差。

表7 现方法和修订方法测试结果的比较

| 方法版本 | 修订方法 |  |  |  | 现方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品信息 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 | 平行1 | 平行2 | 平行3 | 标准偏差 |
| 样品a | 30 | 20 | 23 | 5.4 | 75 | 37 | 47 | 19.9 |
| 样品b | 45 | 48 | 47 | 1.5 | 65 | 37 | 98 | 30.4 |
| 样品f | 29 | 30 | 25 | 2.8 | 73 | 97 | 46 | 25.5 |
| 样品g | 31 | 36 | 33 | 2.6 | 30 | 48 | 44 | 9.3 |
| 样品h | 42 | 45 | 37 | 3.8 | 120 | 34 | 88 | 43.5 |

3.6 现方法和修订方法的不同点总结

由表8可知，修订方法通过修改布片规格及折叠方式、搅拌时间和柔顺剂浓度，可以明显提高测试结果的平行性，标准偏差从现方法的最大值43.5%降低至7%。

本方法以标准偏差表征测试结果的平行性，根据相同及不同实验员的重复性结果统计分析，可以将标准偏差控制在7%以内，认为该误差范围可以接受。

表8 现方法和修订方法的不同点总结

| 关键因素 | 现方法 | 修订方法 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌时间 | 10min | 3min |
| 试片规格 | 25cm×20cm×1片 | 柔顺剂处理时，JB00试片规格15.6cm×4cm×4片；晾干后，规格为15cm×3cm×4片 |
| 试片折叠方式 | 没有规定 | 无需折叠 |
| 柔顺剂浓度（以普通型柔顺剂为例） | 1g/L | 0.5g/L |
| 结果平行性（标准偏差） | 结果平行性差，标准偏差最大值可达43.5% | ＜7% |

4  标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

5  采用国际标准和国外先进标准情况

ASTM D 5237-2005《Standard Guide for Evaluating Fabric Softeners》以纯棉白色毛巾做为实验布料，采用定时法测定毛细效应上升高度h，以mm/6min为单位记录数据。本标准以JB00纯棉试片做为实验布料，采用定高法测定毛细效应上升一定的高度（2cm）所需要的时间，即毛细效应时间，以便更直观地评价柔顺剂的再润湿性能。

普通商品棉布在出厂前通常会使用柔软剂进行处理，以改善手感。若在实验中直接使用，会影响再润湿性能的准确性，因此需对棉布料进行多次洗涤—漂洗—脱水的前处理，以去除棉布上原有的柔软剂成分。另外，商品棉布品种多样，且由于生产厂家不同，即使是同一规格的棉布可能也会有差异，各地区难以统一。

本标准使用GB/T 13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》中的JB00棉白布，可从国家洗涤用品质量监督检验中心购买获得。相对来讲，本标准规定采用JB00棉白布做为实验布料，最大程度上可以保证实验材料的一致性。

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

7  标准性质的建议说明

标准性质是行业推荐性标准。

8  贯彻标准的要求和措施建议

由行业协会组织实施对企业的培训。

9  废止现行相关标准的建议

无

10  其它应予说明的事项

无

附件：征求意见汇总处理表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 建议统一标准的历次版本发布情况描述，修改为“本标准历次版本发布情况：QB/T4309-2012首次发布” | 天津达一琦精细化工有限公司 | 采纳 |
| 2 | 正文 | 标题、各章节编码不符合规范要求，应采用黑体字 |  | 采纳 |
| 3 | 2 | 建议将“其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件”，修改为“其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件” | 广州质量监督检测研究院 | 采纳 |
| 4 | 4.2 | 建议修改为“250mg/kg硬水：按GB/T13174标准7.1配制” | 天津达一琦精细化工有限公司 | 不采纳。 方便实验人员直接按照本方法配制硬水，不需查找其他标准。 |
| 5 | 4.3 | “在三级水中加入适量蓝黑（或红）墨水或其他适宜的有色试剂”，应确定有色试剂的颜色。 | 上海开米科技有限公司 | 采纳 |
| 6 | 5 | 建议将“常用仪器和”修改为“普通实验室仪器及设备和以下各项：” | 天津达一琦精细化工有限公司、 广州质量监督检测研究院 | 采纳 |
| 7 | 5 | 建议加上仪器“恒温恒湿箱” | 广州质量监督检测研究院 | 采纳，根据仪器常规指标，测试布片及测试环境的湿度控制误差修改为5% |
| 8 | 5.3 | 建议将“GB/T 13174-2008”修改为“符合GB/T 13174-2008规定” | 天津达一琦精细化工有限公司 | 采纳，并取消年代号 |
| 9 | 5.11 | 编码有误，应为“5.10” |  | 采纳 |
| 10 | 6.1 | 建议增加“烘箱”用来烘干白棉布 | 纳爱斯集团有限公司 | 采纳 |
| 11 | 6.1 | 建议将标题修改为“白棉布的前处理”，如果是购买的JB-00白棉布，可以直接裁剪 | 广州质量监督检测研究院 | 采纳 |
| 12 | 6.1 | “加入滚筒洗衣机中，用自来水按洗衣机标准洗涤模式进行洗涤、甩干，再用去离子水洗涤30min，洗涤温度控制在60℃左右，甩干后置于连续式焙烘机中展平烘干”，该操作存在的问题：1）用去离子水洗涤30min，应该必须在外边用手洗涤，因为滚筒洗衣机无法人为添加去离子水；2）洗涤温度规定不明确 | 上海开米科技有限公司 | 部分采纳。 1）实验室若无条件直接向滚筒机中添加去离子水，可以从滚筒机的洗涤剂槽中直接加入去离子水； 2）修改为洗涤温度都控制在60℃左右。 |
| 13 | 6.2 | 本条中的250mL溶液和硬水均改为500mL。因250mL试液重量太轻，去污浴缸容易飘浮，搅拌时会与固定支杆碰撞。500mL试液即有足够的重力使去污浴缸下沉。 | 纳爱斯集团有限公司 | 不采纳。 若改为500mL，将改变测试浴比。去污浴缸漂浮问题，可以通过调节水浴的水位解决。 |
| 14 | 6.4 | “此时试液沿试片上升，记录试液上升至20mm所用时间t，即为本试验的毛细效应时间；当试液继续上升至试片下端30mm处的标记时（若试液上升高度参差不齐，则应读取试液完全到达30mm标记处的时间），停止计时。”表述容易让不同操作者产生不同的理解。 | 纳爱斯集团有限公司、 上海开米科技有限公司 | 采纳。 方法正文已经修改。 |
| 15 | 附录A | 各层次顺序编码方法不符合标准要求。 | 天津达一琦精细化工有限公司 | 采纳 |
| 16 | 附录A | 标题、各章节编码不符合规范要求，应采用黑体字。 |  | 采纳 |