ICS 71.100.40

CCS Y43

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T xxxx-xxxx

工业和公共设施硬表面清洁剂

Hard surface cleaner for industry and public facilities

（送审稿）

2021-XX - XX发布

2021- XX -XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

工业和公共设施硬表面清洁剂

范围

本文件规定了工业和公共设施硬表面清洁剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存条件。

本文件适用于工业硬表面清洗如地面、地板、墙体、机械设备表面等，以及公共设施硬表面的清洗，此类产品主要是由表面活性剂、助剂、溶剂配制而成的液体洗涤剂。

本文件不适用于与食品直接接触器具的硬表面清洗，如锅具内表面，餐具表面等。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368 表面活性剂水溶液pH值得测定电位法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和实验方法

GB/T 13173-2021表面活性剂洗涤剂试验方法

GB/T 26396 洗涤用品安全技术规范

GB/T 35833-2021 厨房油污清洁剂

QB/T 2117 通用水基金属净洗剂

QB/T 2951 洗涤用品检验规划

QB/T 2952-2008洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法（国家质量技术监督检验检疫总局令[2005]第75号）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

要求

材料要求

工业和公共设施硬表面清洁剂产品及使用的原料应符合GB/T 26396中相应产品的要求。

感官指标

外观

液体产品，均匀，不分层，无悬浮物或沉淀（加入均匀悬浮颗粒组分的产品除外）。

稳定性

于-5℃±2℃的冰箱中放置24h，取出恢复至室温后观察，均匀、不分层、无结晶或沉淀析出；于40℃±2℃的恒温箱中放置6h，取出恢复至室温后观察，均匀、无分层现象。

注：稳定性是指样品经过测试后，外观前后无明显变化。

理化指标

工业和公共设施硬表面清洁剂的理化指标应符合表1的规定。

工业和公共设施硬表面清洁剂的性能指标技术

| 项目分类 |  |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 酸性清洗剂 | 碱性清洗剂 |
| 总活性物含量/% |  |  | 不作要求 | ≥1 |
| pH值（25℃，1%水溶液） |  |  | 1.0~7.0 | 7.0~13.0 |
| 净洗力（60℃，10%水溶液） |  |  | ≥60 | ≥80 |
| 腐蚀性 （25℃±2℃，30h，按照使用指南的浓度稀释） | H62黄铜 | 外观 | ≤1级 |  |
|  |  | 腐蚀量/mg | ≤100 |  |
|  | LY12硬铝 | 外观 | ≤1级 |  |
|  |  | 腐蚀量/mg | ≤100 |  |
| 总五氧化二磷/% |  |  | ≤1.1 |  |
| 对涂料的适应性 |  |  | 允许轻微失光和变色，但不允许起泡、发黏、开裂、脱落等不良影响 |  |

定量包装要求

每批产品的小包装净含量应符合国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂以及符合GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

外观检查

按GB/T 13173-2021第24章的规定，目测按产品要求判定。

稳定性试验

按GB/T 13173-2021第22章的规定，取适量样品倒入60mL无色玻璃磨口试剂瓶中，在指定温度下测定。

总活性物含量

未特别说明，按GB/T 13173-2021第7章的规定，A法进行测定；当配方中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，可按B法进行测定。

pH值

按GB/T 6368规定测量，测试温度25℃，1%样品溶液浓度。

净洗力

酸性清洗剂：按QB/T 2117中5.5测定，制备涂油污试片，并取测试样品配制成10%浓度的水溶液，测试温度维持在60℃±2℃，其他操作同QB/T 2117中5.5规定。

碱性清洗剂：按GB/T 35833-2018中附录A测定，制备涂油污试片，并取测试样品配制成10%浓度的水溶液，测试温度维持在60℃±2℃，其他操作同GB/T 35833-2018中附录A规定。

腐蚀性

按QB/T 2117中5.6腐蚀性试验测定，取测试样品并按照产品的使用指南，用去离子水稀释浓度至使用指南推荐的浓度，取150mL，两块硬铝（LY12）试片和两块黄铜（H62）试片，水浴加热至温度为25℃±2℃，浸泡时间为30分钟，其他操作同QB/T 2117中5.6.4规定。

总五氧化二磷

按GB/T 13173-2021中6.2的规定测试。

涂料适应性测试

试片制备

试片采用HT20-40或HT15-33涂漆铸铁板，尺寸为70mm×150mm×6mm，其表面平整，无凸起、无毛刺，无明显的凹陷和密集的针孔。每一试验项目均用三块试片进行平行试验。另备一块供检查时作为对比标准试片。

清洗溶液配制

取测试样品加去离子水稀释，配制成产品使用指南推荐浓度的水溶液。

实验步骤

将试片一半浸入配制好的试验清洗溶液中，在室温下放置2h后，取出目测检查试片表面情况，进行评定。

试验结果评定

评定时，先用清洁棉纱揩干试片。然后观察漆层表面是否有气泡、脱落、开裂、皱纹等损坏，如有则为不合格。允许有轻微之失光、变色。评定时，三块平行试片中以两块情况接近着为准。

净含量

按JJF 1070规定执行。

检验规则

按QB/T 2951执行。

出厂检验项目包括产品的感官指标、PH值、总活性物含量及净含量要求。

标志、包装、运输、贮存

标志、包装

按QB/T 2952-2008执行，并必须标注QB/T 2952-2008中4.4.4中规定的“注意事项和使用指南”，并在使用指南中标明产品的推荐使用浓度。

运输

产品在运输时应轻装轻卸，不得倒置，避免日晒雨淋，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射、雨淋的场所。

堆垛要采取必要的防护措施，堆垛高度要适当，避免损坏大包装。