国家标准《乙氧基化烷基硫酸钠试验方法》编制说明

（送审稿）

一、工作概况

1、任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局[2017]64号文《关于督促化妆品生产企业加强控制原辅材料质量控制意见的通知》有关精神，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织赞宇科技集团股份有限公司等对GB/T13530-2008《乙氧基化烷基硫酸钠实验方法》标准进行修订。

- 主要工作过程

起草阶段：2018年，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，牵头单位为赞宇科技集团股份有限公司。标准工作组对标准中所要采纳的分析方法及指标值进行了充分的试验分析验证，在此基础上提出了征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：标委会秘书处于2019年11月在网上进行了广泛的意见征询，根据采纳的意见对征求意见稿进行了相应的修改，安排相关企业对修改部分进行了实验验证，后形成送审稿。

审查阶段：2020年12月，在太原召开的标准审定会上对标准送审稿进行了第一次审查，委员提出了2条建议，工作组全部采纳。

本标准由赞宇科技集团股份有限公司负责起草。

主要成员：。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

被代替的《乙氧基化烷基硫酸钠试验方法》标准2008年发布执行。多年来，该标准对乙氧基化烷基硫酸钠产品的质量控制起到了积极的推动作用。但是标准中的硫酸化物测定方法，耗时长，操作繁琐，不利于工厂的生产控制及下游企业的收货验收。采用气相色谱法测定未硫酸化物缩短检测时间，提高了检测效率。因此对标准进行修订。

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、人体安全和对环境的保护，以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，又要满足人民生活的需要，还要在保证产品质量及使用安全的前提下，为产品配方的技术进步留有空间。因此，修订标准原则上要求所设立的项目要科学，指标要合理。

2、主要内容

新标准与GB/T 13530-2008相比，主要技术变化如下：

——增加了气相法测定未硫酸化物；

——增加了阴阳离子树脂使用的规格；

——修改了称样量。

三、主要试验（或验证）情况

1、基本要求

我们对修订的试验方法进行了充分的实验分析验证，在保证分析方法可行的基础上进行修订。

2、增加了气相法测定未硫酸化物

GB/T 13530-2008 中未硫酸化物测定方法，耗时长，操作繁琐，不利于工厂的生产控制及下游企业的收货验收。采用气相色谱法测定未硫酸化物缩短检测时间，提高了检测效率。

3、增加了阴阳离子树脂使用的规格

ISO标准对于使用的阴阳离子树脂要求粒径范围是150-330μm，2008版标准采用此要求，但由于商品化阴阳离子树脂粒径不能满足需要，需要实验人员对树脂研磨粉碎，耗时耗力。因此在保留ISO标准内容的基础上，根据市场上树脂粒径实际情况，提出改进的应用方式。对修订后使用的树脂测定游离油与气相色谱法测定游离油我们做了系列实验，结果如下。

表1 新粒径树脂法以及气相色谱法与原国标树脂测定游离油含量结果比对

| 产品名称 | 新粒径树脂结果，% | 气相色谱结果，% | 原国标树脂结果，% |
| --- | --- | --- | --- |
| SLES N2EO-70 | 1.61 | 1.62 | 1.58 |
| SLES N2EO-70 | 1.49 | 1.51 | 1.50 |
| SLES N2EO-70 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| SLES N2EO-70 | 1.49 | 1.44 | 1.45 |
| SLES N2EO-70 | 1.53 | 1.50 | 1.48 |
| SLES N2EO-70 | 1.52 | 1.50 | 1.48 |
| SLES N2EO-70 | 1.57 | 1.61 | 1.59 |
| SLES N2EO-70 | 1.48 | 1.51 | 1.52 |
| SLES N2EO-70 | 1.61 | 1.59 | 1.58 |
| SLES N2EO-70 | 1.45 | 1.40 | 1.41 |
| SLES N2EO-70 | 1.60 | 1.57 | 1.55 |
| SLES N2EO-70 | 1.54 | 1.53 | 1.56 |
| 平均值 | 1.54 | 1.53 | 1.52 |

取同一批次样品采用三种方法进行游离油含量测定，并进行平行实验，结果如下。

表2 新粒径树脂法与气相色谱法测定游离油含量的重现性

|  | 平行实验1，% | 平行实验2，% | 平行实验3，% | 平行实验4，% | 平行实验5，% | 平均值，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新粒径树脂法 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.56 |
| 气相色谱法 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| 原国标树脂 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.56 |

利用t检验法分析新粒径树脂法、气相色谱法与原国标树脂法对12批次样品的游离油测定结果，公式如下：

（1）

（2）

式中：

n测定次数，x平均值，s标准偏差sp为合并标准偏差

经计算与查t值表可知，

采用新粒径树脂法测定游离油时，t计算=0.0266，当自由度n1+n2-2=22，置信度为99%时，t表=2.576，t计算＜t表，说明采用新粒径树脂测定游离油含量与原国标树脂法不存在显著性差异；采用气相色谱法测定游离油时，t计算=0.0119，当自由度n1+n2-2=22，置信度为99%时，t表=2.576，说明采用气相色谱法测定游离油含量与原国标树脂法不存在显著性差异。

通过平行实验可知，新粒径树脂法与气相色谱法在测定游离油含量时，独立测定结果与平均值之差小于平均值的10%，说明两种方法测定游离油含量具有很好的重复性。

4、修改了称样量

乙氧基化烷基硫酸钠试验方法中未硫化物含量的测定5.4.1试样称样量为10g阴离子活性物，在实际试验过程中发现大部分样品称10g阴离子活性物即14.28g试样溶于无水乙醇时不能完全溶解，有沉淀析出。特别是室温较低时溶解性更差。而且称样量大超出了树脂的交换容量，使树脂的吸附不完全，所测结果偏高。

表3  两种粒径树脂两种称样量测未硫化物含量结果比对

|  | 粗树脂 |  | 细树脂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5g样品 | 10g活性物 | 5g样品 | 10g活性物 |
| 赞宇AES | 1.86% | 15.97% | 1.85% | 3.14% |
| 天津天智AES | 6.26% | 5.15%（过饱和溶液） | 2.54% | 4.21% |
| 安徽金桐AES |  |  | 1.07% | 3.26% |

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

修改采用了ISO 6842：1989、ISO 8799：2009、ISO 6843：1988标准中的试验方法。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T 13530-2008。

十二、其它应予说明的事项

无。