国家标准《乙氧基化烷基硫酸钠》编制说明

（送审稿）

一、工作概况

1、任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局[2017]64号文《关于督促化妆品生产企业加强控制原辅材料质量控制意见的通知》有关精神，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会组织赞宇科技集团股份有限公司等对GB/T13529-2011《乙氧基化烷基硫酸钠》标准进行修订。

- 主要工作过程

起草阶段：2019年，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，牵头单位为赞宇科技集团股份有限公司。标准工作组对标准中所要采纳的分析方法及指标值进行了充分的试验分析验证，在此基础上提出了征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：标委会秘书处于2019年11月在网上进行了广泛的意见征询，根据采纳的意见对征求意见稿进行了相应的修改，安排相关企业对修改部分进行了实验验证，后形成送审稿。

审查阶段：2020年12月16日，在太原召开的标准审定会上对标准送审稿进行了第一次审查，委员提出了6条建议，工作组充分讨论后，采纳1条，另外5条进行了解释说明。

本标准由赞宇科技集团股份有限公司负责起草。

主要成员：。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

被代替的《乙氧基化烷基硫酸钠》标准2011年发布执行。多年来，该标准对乙氧基化烷基硫酸钠产品的产量和质量均起到了积极的推动作用。但是近些年发现乙氧基化烷基硫酸钠（简称AES，以下同）随着贮存时间延长，PH值都有下降趋势，这会加速AES的水解。当起始pH值＞10，不添加缓冲剂，AES也可以在较长时间保持相对稳定。

产品标准是保护消费者利益和维护生产企业合法权益的双刃剑，其内容涉及到产品性能、人体安全和对环境的保护，以及经济实用性等。标准中所规定的项目指标应能较全面的控制和评价产品质量，既考虑能满足国家发展的要求，又要满足人民生活的需要，还要在保证产品质量及使用安全的前提下，为产品配方的技术进步留有空间。因此，修订标准原则上要求所设立的项目要科学，指标要合理。

2、主要内容

新标准与GB/T13529-2011相比，主要技术变化如下：

——修改了pH指标要求；

——增加了对罐装产品贮存温度及低温下的使用说明；

——增加了增加了对罐装产品的保质期说明。

三、主要试验（或验证）情况

1、基本要求

我们对修订的指标值进行了充分的实验分析验证，在保证产品质量同时不会影响下游企业使用的基础上进行修订。

2、本次修订的主要目的是修改产品pH指标

乙氧基化烷基硫酸钠（简称AES）是洗涤用品行业的主要表面活性剂，是液体洗涤剂、洗发液、浴液、洗手液的主要原料之一。GB/T13529-2011中规定膏状AES产品的pH值为6.5~9.5，这对产品的生产以及使用都会产生一定的影响。

首先，AES在pH值（1%活性物，以下同）＞10时，无论是化学稳定性还是微生物易染性都能得到较好的控制。AES在不同起始pH值下，随时间的延长，pH值均有下降趋势，起始的pH值越高，越能有效防止AES的水解。起始pH值＞10，不添加缓冲剂，AES也可以在较长时间保持相对稳定，因此不应限制在9.5以下。其次，AES在实际中和工艺控制时的pH值也在10~11之间，是通过添加磷酸等缓冲剂调整达到6.5~9.5，AES罐装产品在运输过程中会进行保温，初始pH值低会加速AES的水解。

AES的使用企业例如宝洁、欧莱雅、纳爱斯、立白等，他们也都要求pH值控制在较高的范围。调整原料中pH值指标是市场发展的必然趋势。为促进企业技术进步，规范产品质量，与国际要求接轨，有必要对AES产品pH值指标进行修订。

2、其他指标

乙氧基化烷基硫酸钠含量、未硫酸化物含量、硫酸钠含量均符合生产控制要求和使用要求，本次未予以修订。

3、贮存章节增加了对罐装产品贮存温度及低温下的使用说明

本标准规定罐装产品应贮存于20℃~50℃的罐（车、船）内；膏状AES在低温下易凝固，在使用时应先加热熔融，加热时间不宜过长，避免产品局部过热分解。

4、保质期章节增加了对罐装产品的保质期说明

罐装产品在本标准规定的运输和贮存条件下，保质期为半年。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准在修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证，力求产品质量和性能特性的有机结合，为该类产品的生产企业提供一个技术创新、转化、扩散的平台，进而达到引导产业技术进步的目的。本标准注重了产品对人体和环境的安全性；加强了与相关标准之间的一致性，以便于提高采标率。

本标准实施后，可以建立一个公正、统一的产品质量评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

目前该产品没有国际标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突，与国家卫生部门技术规范及国家食品安全相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T GB/T13529-2011。

十二、其它应予说明的事项

无。