中华人民共和国工业和信息化部 发布

202*-**-**实施

202*-**-**发布

防串染洗衣剂（片）

Color-guard laundry detergent (sheet)

(送审稿)

QB/T ****—202*

QB

中华人民共和国轻工行业标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

0

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

防串染洗衣剂（片）

- 范围

本文件规定了防串染洗衣剂（片）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

本文件适用于由无纺吸色布为载体附着洗涤剂组合而成的固体状衣物洗涤剂，如防串染洗衣片。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2738—2023  日化产品抗菌抑菌效果的评价方法

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

防串染洗衣剂（片）Color-guard laundry detergent (sheet)

由无纺吸色布为载体附着洗涤剂组合构成的衣物洗涤剂产品。在洗涤剂产生清洁作用的同时，无纺吸色布吸附从衣服上洗脱下的颜色，达到防止或减少洗涤衣物之间相互串色的作用。

- 要求

  - 外观

色泽均一的片状或其他形状的固体。

  - 理化、性能及重量指标

产品的理化、性能及重量指标应符合表1的规定。

- 理化、性能及重量指标

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化 指标 | 稳定性 | 耐热 | 在(40±2)℃下保持24 h，恢复至室温时无变形、粘连、变色现象，不合格率≤10％ |
|  |  | 耐寒 | 在(-5±2)℃下保持24 h，恢复至室温时无开裂、变色现象，不合格率≤10％ |
|  | pH值（25℃, 0.1%水溶液） |  | 5.5~10.5 |
|  | 总活性物含量/% ≥ |  | 30 |
|  | 总五氧化二磷含量/% ≤ |  | 0.5(对无磷产品的要求) |
| 性能 指标 | 规定染料吸附量a /（mg/g） | 活性混合染料 ≥ | 45.0 |
|  |  | 直接混合染料 ≥ | 8.0 |
|  | 规定污布的去污力b ≥ |  | 标准洗衣液的去污力 |
| 重量指标 | 无纺吸色布占比/% ≥ |  | 20 |
| a规定染料:活性混合染料（活性红3BSN、活性元青B、活性黑WNN）,直接混合染料（直接混纺红玉D-BLL、直接混纺蓝D-3GL）。 b规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种污布。试验溶液浓度按GB/T 13174标准洗衣液0.2% ,试验样品0.2%。 |  |  |  |

  - 抑菌性能指标

具有抑菌作用的产品，抑菌性能应符合表2的规定。

- 抑菌性能指标

| 项目a | 作用浓度 | 作用时间/min | 抑菌率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大肠杆菌（ATCC 25922） | 1:100 | 20 | ≥50% |
| 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） | 1:100 | 20 | ≥50% |
| a如产品标明对真菌的作用，还需增加对白色念珠菌（ATCC 10231）的抑菌测试，要求抑菌率≥50% |  |  |  |

  - 定量包装要求

净含量应符合JJF 1070要求。

产品可使用计数单位标注其净含量。例如：30片/盒，110 mm×210 mm。

- 试验方法

  - 试验份

取试验用样品适量，用剪刀或粉碎机将样品切成小块状待用。用于pH值、总活性物含量、总五氧化二磷含量测定。

  - 外观

随机取出防串染洗衣片样品（不少于3片），按GB/T 13173相关规定评估。

  - 稳定性

- 5.3.1耐热

随机取出10片防串染洗衣片样品，用透明密封袋包装，置于（40 ± 2）℃的保温箱中24 h，取出恢复室温后观察。计算不合格率。

- 5.3.2耐寒

随机取出10片防串染洗衣片样品，用透明密封袋包装，置于（-5 ± 2）℃的保温箱中24 h，取出恢复室温后观察。计算不合格率。

  - pH值

按GB/T 7573进行测定。

  - 总活性物含量

未特别说明，按GB/T 13173规定的A法进行测定。当配方中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，按B法进行测定。

  - 总五氧化二磷含量

按 GB/T 13173规定的洗涤剂中总五氧化二磷含量的测定进行。

  - 规定染料吸附量

按附录A规定进行测定。

  - 规定污布的去污力

按GB/T 13174规定程序，取表1规定的标准洗衣液与测试样品试验溶液同机测定去污力。

  - 无纺吸色布占比

随机取出防串染洗衣片样品（不少于3片），记录样品初始重量。通过洗涤及多次漂洗方式去除附载的洗涤剂，晾干后称取剩余的无纺吸色布重量，计算无纺吸色布占比。

  - 抑菌性能

将样品稀释至作用浓度后，放入恒温水浴振荡器中，以120 r/min条件振荡1 h后，取样按QB/T 2738—2023第7.3条进行测试。

抑菌作用浓度和实验菌种按产品说明中标识进行,若产品说明未标示时按表2进行。

  - 净含量

按JJF 1070规定执行。

- 检验规则

按照QB/T 2951执行，以修约法比较判定。

出厂检验项目为外观、气味、pH值、总活性物含量、净含量。

型式检验项目包括第4章规定的全部项目。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

按GB/T 36970执行。

  - 包装

按QB/T 2952执行。

  - 运输

产品可用一般交通工具运输。在运输过程中，应轻装轻卸，防止包装破损、严禁抛掷、踩踏，避免日晒、雨淋。

  - 贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

  - 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，在包装完整和未经启封条件下，保质期按销售包装标注执行。

附录A

（规范性附录）

规定染料吸附量的测定

A.1试剂材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂以及符合GB/T 6682规定的三级或以上的水。具体试剂如下：

- 氯化钙：分析纯；

- 氯化镁：分析纯；

- 硬水：250 mg/kg，按GB/T 13174规定配制；

- 1 g/L的混合染料储备液：用分析天平分别称取1.000 g（称准至0.001 g）活性红3BSN、活性元青B、活性黑WNN、直接混纺红玉D-BLL、直接混纺蓝D-3GL染料，各用250 mg/kg硬水溶解后，分别移至1 000 mL容量瓶中，定容至1 000 mL，摇匀后备用。将三种活性染料溶液按1：1：1比例混匀成1 g/L的活性染料混合储备液。将两种直接染料溶液按1：1比例混匀成1 g/L的直接染料混合储备液；

- 100 mg/L的混合染料试验溶液：移液管移取100 mL混合染料储备液（A.1.4）至1 000 mL容量瓶中（两种混和染料试验溶液需分别配制），用250 mg/kg硬水稀释至刻度，摇匀。

A.2 仪器设备

试验用仪器设备：

- 分析天平，精度0.2 mg；

- 分光光度计，附有10 mm比色皿；

- 磁力搅拌器，配有直径8 mm,长度30 mm圆柱形磁子；

- 容量瓶100 mL、1 000 mL；

- 刻度移液管：10 mL；

- 移液管：100 mL；

- 烧杯：150 mL、500 mL、1 000 mL；

- 温度计。

A.3 试验步骤

A.3.1试样预处理

将样品通过洗涤及多次漂洗方式去除附载的洗涤剂，得到样品中的无纺吸色布，晾干后裁剪成1 cm × 1 cm小片备用。

注：晾干可采用多种方式，如用夹子悬挂晾干、置于鼓风箱中等，尽量使布片平整。

A.3.2 规定染料吸附量测定

A.3.2.1标准曲线制作

取1 g/L的混合染料储备液（A.1.4））1.0 mL、2.0 mL、4.0 mL、6.0 mL、8.0 mL、10.0 mL、12.0 mL至100 mL容量瓶中，用硬水（A.1.3）稀释至刻度，摇匀。在（25 ± 2）℃下，用分光光度计以10 mm比色皿，硬水（A.1.3）作参比，测定所配系列溶液的吸光度（对于活性混合染料波长设定为550 nm，直接混合染料波长设定为565 nm），两种混合染料分别以系列溶液浓度（mg/L）为横坐标，吸光度为纵坐标绘制标准曲线，线性相关系数r²≥0.99。

当染料批次更换时，需重新制作标准曲线。

A.3.2.2吸附量测定

称取预处理后的试样0.100 g（A.3.1）（称准至0.001 g），记录重量m0。移取100 mL混合染料试验溶液（A.1.5）（两种混和染料需分别测定）至150 mL烧杯中，磁力搅拌器转速设置为120 r/min，放入磁子，在（25 ± 2）℃下，开启磁力搅拌器，搅拌1 min后，迅速放入试样并开始计时，20 min后停止搅拌，取约25 mL的溶液，按A.3.2.1的方式测定溶液吸光度，由吸光度从标准曲线上查得两种混合染料的浓度C2（mg/L）。

A.3.3结果计算

规定染料吸附量（X）按式（1）计算。

X=C1-C2m0×0.1……………………………(1)

式中：

X——规定染料吸附量，单位为毫克每克（mg/g）；

C1——活性混合染料或直接混合染料试验溶液（A.1.5））测定前浓度,单位为毫克每升（mg/L）；

C2——活性混合染料或直接混合染料试验溶液测定后浓度,单位为毫克每升（mg/L）；

m0——试样的重量，单位为克（g）；

0.1——待测试验溶液体积，单位为升（L）。

计算结果保留到小数点后两位。

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。