ICS 71.100.40

CCS Y43

- QB

QB/T 5658—202*

代替QB/T 5658－2021

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

洗衣凝珠

Laundry detergent capsules

（送审稿）

中华人民共和国轻工行业标准

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替QB/T 5658—2021《洗衣凝珠》。与QB/T 5658—2021相比，主要技术变化如下：

——安全要求中细化了水溶性膜中厌恶剂加入量的要求（见4.1、附录A，2021版4.1）；

——删除了稳定性指标中耐干、耐湿的要求及相应的测试方法（见表1、5.3，2021版表1、5.3）；

——修改了出厂检验指标（见第6章，2021版第6章）；

——修改了标志中警示用语、警示标志（见7.1，2021版7.1）。

新旧版本的主要编辑性修改有：

——将产品耐压力、静置破膜速度分别由表1、表2调整至安全要求中（见4.1，2021版表1、表2）；

——“感官要求”修改为“外观与稳定性”（见4.2，2021版4.2）；

——删除了用于评价耐压力、破膜速度结果的统计附录，直接给出测试结论（见5.6.2.d、5.7.2.c，2021版附录B）。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况：

——QB/T 5658—2021为首次发布

洗衣凝珠

范围

本文件规定了洗衣凝珠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本文件适用于以表面活性剂、助剂以及水溶性膜等原料生产的洗衣凝珠产品。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6368  表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

洗衣凝珠 laundry detergent capsules

由水溶性膜（3.2）包裹，内含衣物洗涤剂的一次性衣用洗涤产品。包裹衣物洗涤剂的腔体结构分单腔或多腔，但多腔产品应至少有一个腔为液态形式。

- 3.2

水溶性膜 water-soluble film

预期使用时能溶解于水的洗衣凝珠外层包装膜。

要求

- 4.1  安全要求

洗衣凝珠应有以下安全措施防止婴幼儿误食：

- 所用水溶性膜为易降解对环境友好、对人体无害的材质，并在水溶性膜中添加一种对环境和人体安全浓度的厌恶剂（如苯甲地那铵苦味剂），该厌恶剂能够在意外的口服暴露情况下在6 s内引起口腔排斥行为。如果膜内采用苯甲地那铵作厌恶剂，当其浓度达220 mg/kg可满足此要求，其他品种的厌恶剂在何种浓度下满足此要求，可按照附录A进行测试评估。

注：已有AISE（国际肥皂、洗涤剂和清洁产品协会）发布的《Liquid laundry detergent capsules guidelines on CLP implementation (2.0)》文件附录I~附录III分别给出了评估厌恶剂在洗衣凝珠用膜的效应评估方式、苯甲地那铵浓度有效性的确认方法、以及苯甲地那铵筛选环境风险评估结论。

- 洗衣凝珠置于23 ℃静态水中，其水溶性膜能够保持25 s内不破裂，按5.6条测试静置破膜速度。

- 洗衣凝珠耐压性应能承受300 N机械抗压强度，而不破裂，按5.7条测试。

- 包装应具有防止幼童开启的作用。

- 单颗洗衣凝珠体积不小于10 mL。测试方式：随机取出一定数量洗衣凝珠（不小于5 颗）浸没于装有给定体积的有机溶剂（如酒精）且容量允差不大于1 %的量筒或其他定量溶液体积的玻璃仪器中，待溶剂液面稳定后读数，以溶剂体积增量计算洗衣凝珠的单颗平均体积。

4.2  外观及稳定性

洗衣凝珠的外观及稳定性应符合表1的规定。

表1  外观及稳定性

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 洗衣凝珠外膜密封良好，无裂纹、破损和渗漏现象；多腔产品各腔互相隔离，之间亦无破损和渗漏现象 |
| 稳定性 | 耐热 | 在（40±2）℃下保持24 h，恢复至室温后与试验前外观无明显变化 |
|  | 耐寒 | 在（-5±2）℃下保持24 h，恢复至室温后与试验前外观无明显变化 |

4.3  理化指标

洗衣凝珠的理化指标应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| pH（1:100溶液，25℃） ≤ | 10.5 |
| 总五氧化二磷a/（%） ≤ | 0.5 |
| 搅拌破膜速度/s ≤ | 150 |
| a仅对无磷产品。 |  |

4.4  去污性能

洗衣凝珠的去污性能应符合表3的规定。

表3  去污性能

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 规定污布的去污力a ≥ | 标准洗衣液去污力 |
| a规定污布是指GB/T 13174确定的JB-01、JB-02、JB-03三种试验污布；去污力测试中GB/T 13174确定的标准洗衣液溶液的试验浓度为0.2 %，样品试验溶液的浓度均为0.05 %。 |  |

4.5  净含量

洗衣凝珠包装净含量应符合JJF 1070的要求。以质量作为标注方式时，包括水溶性膜整体质量；对于那些质量不易控制的产品，可以选择以计数方式标注（如颗、粒等）。

试验方法

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682三级或以上的水。

### 5.1试验份

### 依据样本量，抽取一定数量的样品分别进行理化指标的测定。

### 对于多腔分装的洗衣凝珠样品，溶解配制成试验溶液后，可能存在反应的情况，宜尽快测试（去污力指标测试建议在制成试验溶液后10 min内取样测试）。

### 5.2  外观

## 按照GB/T 13173条款目测检测。当破损和渗漏率不大于0.1%时，视为符合要求（按QB/T 2951规定抽样，批量中洗衣凝珠不少于1000颗）。

## 洗衣凝珠体积测试：取出一定数量洗衣凝珠（不小于5 颗）浸没于装有给定体积的有机溶剂（如酒精）且容量允差不大于1 %的量筒或其他定量溶液体积的玻璃仪器中，待溶剂液面稳定后立即读数，以溶剂体积增量计算洗衣凝珠的单颗平均体积。

### 5.3  稳定性

在试验份中取8颗洗衣凝珠，分别置于封闭透明容器中进行耐寒耐热的测试。

一份于（40±2）℃的保温箱放置24 h，取出恢复室温后观察；另一份于（-5±2）℃的冰箱中放置24 h，取出恢复室温后观察。

### 5.4  pH

### 在试验份中取1颗洗衣凝珠，称重（称准至0.1 g），用100倍的新煮沸并冷却的去离子水或蒸馏水溶解该洗衣凝珠，制成1:100测试溶液（可以采用梯度稀释法配制），按GB/T 6368规定，在25℃下测试溶液pH。

### 5.5  总五氧化二磷

在试验份中取1颗洗衣凝珠，用100倍的去离子水或蒸馏水溶解该洗衣凝珠，制成1:100测试溶液（可以采用梯度稀释法配制）。按GB/T 13173规定，取测试溶液25 mL进行试样处理及测定。

### 5.6  破膜速度

### 5.6.1  装置

测试采用图1或类似尺寸的装置，将洗衣凝珠浸没水中并固定于烧杯的中间位置。

图1  破膜速度测试装置

### 5.6.2  程序

在试验份中取16颗洗衣凝珠，分成两份分别进行静置破膜速度和搅拌破膜速度测试：

a）测试前，需将洗衣凝珠的原始外包装开启放置于（23±2）℃相对湿度（50±5）%的环境中至少24 h；

b）静置破膜速度：用量筒量取（23±1）℃的水800 mL,倒入1000 mL烧杯中，将凝珠样品放入一个不影响水流通过且方便观测的网盒或类似装置，浸没水中并固定于烧杯的中间位置（见图1），从样品接触水时启动计时，在25 s内，记录破膜时间（以液体释放为判断终点。对于多腔凝珠，以第一个液体腔破膜为计时终点），或25 s时无破膜停止试验；

c）搅拌破膜速度：用量筒量取（23±1）℃的水800 mL,倒入1000 mL烧杯中。然后放入磁力搅拌子（φ8 mm×30 mm)，调整磁力搅拌速度，使搅拌的漩涡底部距离液面约30 mm。将凝珠样品放入一个不影响水流通过且方便观测的网盒或类似装置，浸没水中并固定于烧杯的中间位置（见图1），从样品接触水时启动计时，在150 s内，记录破膜时间（对于多腔凝珠，以最后一个腔破膜为计时终点）或150 s时将网盒从水中取出，左右倾斜观察液体是否已开始破膜释放；

d）所有样品逐一进行测试，所有样本应通过测试。

注：可以采用商品化的自动监测仪器测试破膜速度。

### 5.7耐压力的测定

### 5.7.1  仪器

### 测量范围大于300 N，压力移动盘位移速度0 mm/min~250 mm/min，压力显示误差 1 %，上下压力盘的表面面积不小于洗衣凝珠的表面面积，仪器示意图见图2。

### 图2 压力测试仪

### 5.7.2  程序

在试验份中取8颗洗衣凝珠，按以下步骤进行耐压测试：

a）测试前，需将洗衣凝珠的原始外包装开启置于（23±2）℃相对湿度（50±5）%的环境下至少24 h；

b）洗衣凝珠从上述环境中取出后立即进行耐压力测试。将一颗洗衣凝珠置于位移速度为（200-250） mm/min（可以采用图2的设备）范围内增加的压力下，直到达到300 N或洗衣凝珠释放其内容物（为避免洗衣凝珠受力破裂，污染仪器，可以将洗衣凝珠搁置于一个塑料袋内进行压力测试）；

c）所有样品逐一进行测试，所有样本应通过测试。

### 5.8  规定污布的去污力

取一颗洗衣凝珠，称重（精确至0.1 g），用250 mg/kg的硬水（Ca2+:Mg2+=6:4）溶解并配制成0.05 %浓度的样品试验溶液（可采用梯度稀释法配制），按GB/T 13174规定，与0.2 %浓度的标准洗衣液溶液作去污力同机对比测试。

### 5.9  净含量

按JJF 1070的规定依照产品标注方式进行检测。

6  检验规则

按QB/T 2951规定执行，检验结果按修约值比较法判定。

出厂检验项目包括外观、pH、静置破膜速度、耐压性。

型式检验项目为4.1.a)之外的第4章全部项目。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

产品标志执行GB/T 36970。

应有防潮、勿用湿手触碰等告知用语或图示。为避免儿童接触洗衣凝珠，导致的误食风险，应有“放置在儿童不易接触的地方”或类似提示语的警示文字和警示图标。警示文字高度应不小3.7 mm（五号字），警示图标边长或直径要求为不小于10 mm的方形或圆形图标，图标颜色醒目，如黄色、红色、黑色、深蓝色或两种颜色组合，样式可参考GB/T 36970自行设计。

应有注意事项，可参照如下内容：

a) 本品不可食用，禁止儿童玩耍、使用，放置在儿童、接触不到的地方。

b) 若误食，请立即漱口，必要时饮水或（牛）奶、及时就医；不慎入眼，不要揉搓，立即用大量清水冲洗，必要时请及时就医。

7.2  包装

产品包装执行QB/T 2952。

包装应不透明或者采用以遮挡洗衣凝珠可视性为目标的类似方法包装（包装或包装元件）。对于直立包装袋，可在包装的底部保持透明窗口以允许生产控制（例如，检查泄漏）或消费者选购，当袋子直立在水平表面上时，该透明窗口不可见。

为防止幼童开启，销售包装需要双手协作用力才能开启，并易于重新关闭，且在产品使用周期内反复使用下其功能不会失效。

    - 7.3  运输

产品在运输时应轻装轻卸，不应倒置，避免日晒雨淋，避免高温或冰冻，严禁在箱上踩踏和堆放重物。

    - 7.4  贮存

产品应贮存在通风干燥且不受阳光直射和雨淋的场所，不宜贮存在潮湿、高温或冰冻的环境中。堆垛应采取必要的防护措施，堆垛高度应适当，避免损坏大包装。

8  保质期

在符合规定的运输和储存条件下，在包装完整未经启封的情况下，产品的保质期按销售包装的实际标注方式执行。

附录A

（规范性）

评估洗衣凝珠可溶解膜里的一种厌恶剂的作用效果

A.1目的

本测试的目的是判定在特定可溶解包装膜内使用特定厌恶剂的效果。研究了厌恶剂水平与观察到的口腔排斥时间的剂量-反应关系，从而确定能够在6 s内引起排斥时间的厌恶剂水平。

A.2 试验描述

A.2.1 观察了参与测试人员对于尝试含有不同浓度水平的厌恶剂的水溶膜之后的反应，从而建立剂量-反应关系，将反应延迟效果（对膜的排斥）和厌恶剂浓度水平联系起来。

A.2.2参与测试人员应由青年人组成，视为洗衣凝珠安全保障措施目标群体（即幼童）的替代。可靠数据显示，儿童的味觉比成年人更为敏锐，特别是对于苦味。

A.2.3测试产品是含有不同浓度水平厌恶剂的水溶膜。单独使用薄膜来进行测试品尝，而不是使用实际的洗衣凝珠，以确保参与测试人员的安全。

A.2.4每一位参与测试人员对于会发生什么毫不知情。给每人发一张含有特定浓度水平厌恶剂的可溶解薄膜，然后要求他们舔一舔薄膜感受下味道。需要记录参与测试人员是否排斥这张膜，以及如果排斥，是在多久以后发生的。每位参与测试人员只能参加一次测试，以避免前一次测试糟糕的味觉体验会使反应产生偏差。

A.2.5分两轮测试一系列浓度水平。首先是筛选过程，会广泛评估经过不同浓度水平厌恶剂处理的膜，也包括未被处理过的空白膜。随后，基于筛选回合的结果，将会在决定性过程确定合适的厌恶剂测试浓度水平，以提炼导致排斥时间接近最多6 s目标值的厌恶剂浓度水平的剂量-反应关系。

A.3测试材料

A.3.1测试材料是含有不同浓度水平下的某种厌恶剂的一种特定型号的水溶膜。研究报告和/或者研究资助方的机密研究安排档案应该明确测试用的水溶膜和厌恶剂。研究的结果具体到使用的水溶膜的类型/级别和厌恶剂的类型/级别。最终，研究结果不能向不同的膜和厌恶剂组合推导。

A.3.2制备经厌恶剂处理过的水溶膜

A.3.2.1准备好含有不同水平厌恶剂的水溶膜：

1）浓度筛选测试：未处理（空白）、10 mg/kg、100 mg/kg、1000 mg/kg、10000 mg/kg。

测试前需做毒理安全评估。如果最高的筛选浓度水平存在毒理风险，应该使用更低浓度系列替代进行测试。如果已经有资料认为有更合适浓度，可能需要使用不同的更高浓度水平的范围。

2）决定性测试：基于筛选测试的结果判定六种水平（不包括未处理/空白）。

A.3.2.2生产商应该确保处理后的膜内厌恶剂的浓度水平的精确度以及分布的同质性。

A.3.3制备用于品尝测试的膜纸

A.3.3.1水溶膜经过处理后应该分割成3 cm × 10 cm的条状膜。对于每一种测试浓度，需要准备至少12块重复条状膜。将每一条薄膜放入单独的袋子里，确保污染不会成为试验的另外一个变量。

A.3.3.2随后，将每一组浓度相同的条状膜分为两份，一份给参与测试男性人员，一份给参与测试女性人员。为男性和女性人员准备的测试样本应该分开搁置加以区分。

A.3.3.3这些测试样本应该使用编码系统分开标注，编码可以反应测试样本和它的厌恶剂浓度关系。编码不应向参与测试人员以及分发测试膜条的人员透露厌恶剂浓度水平。使用双盲的方式以避免误差产生。基于同样的原因，膜条的备制、打包和标注应由专门的工作人员处理，这些人员不同于接触参与测试人员进行试验的执行测试人员。

A.4测试小组

A.4.1测试小组参与人员的人数应该与测试材料数量一样多（如10种测试浓度+1种空白，每种至少重复12次，因此参与测试人员总数为至少132位）来完成一种膜/厌恶剂组合的试验。

A.4.2基于道义上的考量，测试小组成员不能是幼儿，但是作为相似替代，可以选择青年人。值得注意的是，由于成年人关于不良味道的“思考”方式不同，不会表现出来并且吐出来，可能会导致结果的差别。为了获得“真实”的反应时间，该研究的设计尽量消除成年人对于“测试”的过度思考。

A.4.3测试小组应由下列人员组成：

1）青年人，年龄18-25岁之间；

2）男女比例相等；

3）排除标准：

——吸烟人士不应包括在内；

——以前曾经参与过厌恶剂测试有过相关经历的人士不应包括在内。

A.4.4每一位参与测试人员应该仅参与单独一项测试，以避免因为前期经历导致偏差反应。

A.5测试设计和说明

A.5.1测试分两轮进行

A.5.1.1筛选回合评估广泛的厌恶剂浓度

A.5.1.2决定性回合提炼接近目标排斥时间的剂量-反应关系

A.5.2在筛选阶段，除空白（未处理的薄膜）外，还应该有4种测试浓度。在决定性阶段，应该有6种测试浓度，并且不包括空白，每一种浓度应该有至少重复12次。因此，总计应该有至少132个测试项（筛选阶段5 × 12=60，决定性阶段6 × 12=72）。如果筛选阶段的结果显示有必要的话，决定性阶段可能需要使用更多的重复样本。

A.5.3 预先确定筛选阶段的厌恶剂浓度水平。决定性阶段厌恶剂浓度水平的选择取决于筛选阶段的结果。因此，只有在筛选阶段结束几周后组织决定性测试，以留出时间处理筛选阶段数据，和备制及运输薄膜和测试样本。

A.5.4 对于实际测试，应该分两批将测试样本给到试验组织工作人员：一批分发给女性参与测试人员，一批分发给男性参与测试人员。如上所述，每一批试验样本应该是浓度水平相同的重复样本。因此，每一种测试浓度应该在相同数量的男性和女性中进行测试，以避免可能会因为参与测试人员的性别而导致偏差。

A.5.5 每一次测试（一个参与测试人员，一种浓度水平的厌恶剂），应该遵循以下方法。

A.5.5.1 参与测试人员不可以看到测试中其他人的反应，也不能和已经完成测试的人员交谈。不可告知参与测试人员样品里存在厌恶剂。不可告知组织品尝测试试验的工作人员样品中含有厌恶剂的浓度水平。

A.5.5.2 参与测试人员应该喝少量定量净水（50 mL）。

A.5.5.3 以下说明应该准确传递参与测试人员：“这是一次味道测试，也是我们常说的‘双盲法’试验，意味着我不知道你将尝到什么样的味道。可能会是中性的无味道，或是愉悦的味道，或是令人反感的味道，可能是咸的、甜的或酸的味道等等。如果当你舔它的时候，你觉得这个味道是中性的或者愉悦的，我希望你能继续舔它直到我喊停。如果，当你舔它的时候，你判定这个味道是令人反感的，我希望你能立即停止舔它。你将从这个袋子里拿出薄膜，放在手里，然后象这样舔它……“，然后向参与测试人员展示如何拿着薄膜并舔它。

A.5.5.4 用舌头或嘴接触到膜条的那一刻，应该开启计时器，同时不再给参与测试人员提供任何进一步的说明。需要对每一位参与测试人员的反应录影以留存参考。

A.5.5.5 要记录参与测试人员是否在薄膜溶解为一半之前对测试样本产生排斥反应，如果是，排斥反应具体是在几秒钟之后产生的。

A.5.5.6 为了消除不良味道，应该给参与测试人员一些食物或饮品服用。提供的食物或饮品取决于研究中使用的厌恶剂。例如，众所周知，对于苦味剂，黑巧克力可有效地去除苦味。此外，一旦苦味渗透到参与测试人员的唇部，应该提供香型唇膏。

A.5.5.7需将已参与测试人员排除在进一步测试或类似测试之外。

A.6 分析和报告结果

A.6.1 除参与测试人员的身份以外（应该为测试实验室的机密），研究中收集到的所有原始数据应该报告。注意这些身份信息应该由测试实验室归档用作进一步参考，避免他们再参与其他类似的研究。

A.6.2 在味觉感受敏感性方面，主要受基因差异的影响，参与测试人员之间的差别是自然存在的。在用特定厌恶剂测试时，如果有的话，感受迟钝的人体验厌恶剂的范围有限（和厌恶剂浓度无关）。

A.6.3 本研究的目标是确定初次接触时会在6 s内导致口服排斥反应的厌恶剂浓度。对于不敏感的参与测试人员，无论使用什么浓度水平的厌恶剂，不能获得排斥时间。所以，在判定合适的浓度水平时，应该忽略来自于不敏感主体的数据。因此，将给定水平的不同重复样本的中值用作用于与6 s目标比较的相关指标。

A.6.4 通过适当的统计方法（根据具体情况确定，具体取决于数据的分布形状和分散量）来决定厌恶剂的哪些浓度水平导致低于6 s目标时间，置信度取90%。如果可行（取决于数据的质量），还将建立剂量-反应数学关系允许以厌恶剂浓度水平为函数决定排斥时间。并且，应该决定到什么浓度水平的厌恶剂，观测到的排斥时间和零浓度厌恶剂的排斥时间没有太大区别，以及在什么浓度水平的厌恶剂，观察到的排斥时间不再缩短。

A.6.5 研究的最终结果是决定可以导致中位数排斥时间的最低厌恶剂浓度（可以是通过试验观测到的，或者如果建立了剂量-反应数学关系所计算出来的）低于6 s，且置信度为90%。

参考文献

[1]  A.I.S.E.（欧洲洗涤剂协会）Liquid laundry detergent capsules guidelines on CLP implementation (2.0).