国家标准《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》

编制说明（征求意见稿）

# 一、任务来源

1、工作概况

本项目是国家标准化管理委员会2025年国家标准制修订项目，计划编号为20250353-T-607，项目名称《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》，修订GB/T 11983-2008《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司等，项目实施周期16个月。

2、主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前表面活性剂润湿力的测定进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

对《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》规范性引用文件进行了修改；按GB/T 1.1-2020要求对文件重新进行编辑性修改。

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

润湿力是表面活性剂的一个重要特性，尤其是用作纺织润湿剂的表面活性剂的一项重要表征指标。由于本标准的部分规范性引用文件已修订更新，且为国际标准的修改采用。为保证该标准的适用性及与其他标准的协调一致，提出该标准修订计划。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

2、主要内容

原标准1989年发布执行，描述了一种用原棉布圆片浸没法测定表面活性剂溶液润湿力的测试方法，适用于在中性、弱酸性或弱碱性浴中用作纺织润湿剂的所有表面活性剂（不管其离子特性如何）。

GB/T 11983-2008中选择采用GB/T 2909-1994《橡胶工业用棉帆布》中规定的202号棉帆布作为对照原棉布，最新版本为GB/T 2909-2025《棉本色帆布》，删除了橡胶工业用棉本色帆布技术条件，需更新适用的棉帆布技术参数。

本次修订修改了规范性引用文件，

同时按GB/T 1.1-2020对文件重新进行编辑性修改。

# 三、主要试验（或验收）情况

ISO 8022 1990中推荐了两种可用商业对照棉布，以及GB/T 11983-2008中规定使用GB/T 2909-1994《橡胶工业用棉帆布》中的202号棉帆布作为对照原棉布,我们选取与这三种技术参数接近的原棉布片测已知润湿特性的表面活性剂的润湿力，绘制润湿时间-浓度曲线。

表1 试验用棉帆布片的技术参数

| 编号 | 纱线号数×股，tex |  | 线密度，根/10cm |  | 单位面积干燥质量，g/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 |  |
| 1# | 28×8 | 28×8 | 138 | 94 | 590 |
| 2# | 58×4 | 58×4 | 138 | 94 | 610 |
| 3# | 58×2 | 58×2 | 165 | 91 | 320 |

1#                   2#                   3#

图1 三种规格的原棉布片试验过程

实验过程中，由于3#棉帆布纱线密度较小，且克重较小，棉布比较柔软，在试验时易卷曲，无法尽可能保持垂直且易漂浮于液面，影响实验判断。

表2为1#和2#帆布实验数据，图2为1#和2#帆布所得润湿时间-浓度的曲线图。可以看出两种帆布都可以很好地反映出润湿时间与浓度的关系，但2#帆布片所得试验数据稳定性更好，接近ISO 8022 1990所推荐的德国布基的规格参数，具有性价比高以及适用范围广等优点，因此推荐使用2#规格的帆布片。

表2 1#和2#帆布在不同浓度下的润湿时间

| 浓度/（g/L） |  | 润湿时间/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 极差 | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 0.20 | 1# | 262 | 239 | 224 | 232 | 213 | 268 | 243 | 269 | 227 | 231 | 241 | 56 | 8.08 |
|  | 2# | 180 | 176 | 182 | 177 | 189 | 182 | 171 | 176 | 181 | 178 | 179 | 18 | 2.70 |
| 0.25 | 1# | 170 | 173 | 180 | 171 | 183 | 170 | 153 | 189 | 196 | 195 | 178 | 43 | 7.47 |
|  | 2# | 123 | 138 | 143 | 123 | 130 | 139 | 134 | 140 | 150 | 136 | 136 | 27 | 6.26 |
| 0.5 | 1# | 83 | 85 | 86 | 95 | 90 | 100 | 87 | 95 | 85 | 103 | 91 | 20 | 7.64 |
|  | 2# | 51 | 52 | 49 | 53 | 57 | 49 | 51 | 50 | 50 | 53 | 52 | 8 | 4.75 |
| 1 | 1# | 15 | 20 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 27 | 30 | 35 | 24 | 20 | 25.95 |
|  | 2# | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6.42 |
| 2 | 1# | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 13.33 |
|  | 2# | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14.43 |

图2 1#帆布和2#帆布的润湿力-浓度关系图

# 四、标准中如果涉及专利

本标准中不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证，与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的表面活性剂润湿力评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

# 六、采用国际标准和国外先进标准情况

国际标准ISO 8022:1990《表面活性剂  用浸没法测定润湿力》被修改采用为GB/T 11983-2008《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》。

本标准水平为国内先进水平。

# 七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替GB/T11983-2008。

十二、其它应予说明的事项

无

标准编制小组

2025年7月