发布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

表面活性剂

润湿力的测定  浸没法

Surface active agents-Determination of wetting power by immersion

（ISO 8022:1990，MOD）

（征求意见稿）

GB/T 11983—20××

代替GB/T 11983—2008

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

G 72

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件修改采用国际标准ISO 8022:1990《表面活性剂  浸没法测定润湿力》。

本文件根据ISO 8022:1990重新起草。对于修改采用ISO标准的内容，所存在的技术性差异用垂直线标示在它们所涉及调控的页边右侧空白处，并在附录A中列出了本文件与ISO 8022:1990技术性差异及其原因，以供参考。

本文件代替GB/T 11983—2008《表面活性剂  润湿力的测定  浸没法》。

本文件与GB/T 11983—2008相比主要变化如下：

──更新了对照原棉布所引用的规范性文件的有效版本：GB/T 2909-2025《棉本色帆布》（见第2章，2008版第2章）；

──更改了对照原棉布的型号（见5.2，2008版5.2）。

──增加了对照棉布的前处理（见7.3）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会(SAC/TC 272)归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

──1989年首次发布为GB/T 11983—1989，2008年第一次修订；

──本次为第二次修订。

表面活性剂  润湿力的测定  浸没法

范围

本文件规定了一种用原棉布圆片浸没法测定表面活性剂溶液润湿力的方法。

本文件适用于在中性、弱酸性或弱碱性浴中用作纺织润湿剂的所有表面活性剂（不管其离子特性如何）。

本文件不适用于丝光助剂（强碱性浴）或碳化助剂（强酸性浴）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2909—2025  棉本色帆布

GB/T 6368 表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 润湿力（浸没法）Wetting power（by immersion）

棉布浸没于表面活性剂溶液时，溶液取代棉布中包藏的空气的能力。

测定原棉布圆片浸没于被测表面活性剂溶液，或已知浓度的标准润湿剂溶液中的润湿时间，对相应的浓度绘制润湿时间浓度曲线，可评价表面活性剂的润湿力。

原理

将已知特性的棉布圆片夹在浸没夹内，浸没于已知浓度的表面活性剂溶液中。由于棉布中包藏空气，棉布圆片趋向于浮到液面，可借助特制的浸没夹，使棉布圆片保持完全浸没于溶液中。空气被取代，溶液渗透进棉布后，棉布圆片开始下沉。测量棉布圆片从浸没到开始下沉的时间间隔来测定润湿时间。

分别测定两种标准（或两种已知润湿特性）的表面活性剂和被测表面活性剂五种不同浓度溶液的润湿时间。绘制润湿时间-浓度曲线，比较曲线的相对位置，以确定被测表面活性剂的润湿力。

试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级或以上的水。

两种或两种以上已知润湿特性的表面活性剂（如二正己基琥珀酸酯磺酸钠和二正庚基琥珀酸酯磺酸钠）。

对照原棉布应为未经漂白处理的原胚布。推荐可用棉帆布规格为：

纱线号数=58×4×58×4；

经向密度：138 根／10 cm；

纬向密度：94 根／10 cm；

面密度：610 g／m2。

乙醇。

三氯乙烯。

重铬酸钾-硫酸洗液。

仪器

常用实验室仪器和以下仪器。

烧杯：1 000 mL。

量筒：1 000 mL。

浸没夹：由直径约2 mm的不锈钢丝制成，尺寸见图1（图2为一种典型的固定式同平面三叉臂浸没夹）,这个三叉臂安装在如图1所示的滑动杆上，这个设计非常重要，当夹有对照原棉布片的浸没夹浸没在盛有700 mL测试液的1000 mL烧杯（6.1）中，对照原棉布片在溶液液面下大约400 mm处，同样重要的设计是浸没夹的尖端只能张开6 mm，可以保证浸没夹中的对照原棉布片在溶液中始终维持近乎垂直状态。

冲头（打孔器）：直径30 mm，用挥发性溶剂（例如二氯甲烷）仔细除去油污。

秒表：精确度0.1 s。

单位为毫米

图1  浸没夹尺寸

程序

试验份

称量实验室样品于100 mL烧杯中，称准至0.1 g。其量应足够配制所需浓度的五种溶液各l L。

第一种测定浓度应为1 g／L。由所得润湿时间决定其他测定浓度，见7.7.7和7.7.8。

表面活性剂溶液的配制

溶解试验份(7.1)于水中，可先用40 ℃温水将表面活性剂调成浆状，然后用约20 ℃的水稀释，并定量移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，并混匀。

取计算量的上述溶液至1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度并混匀，以配制所需浓度的溶液。

如果表面活性剂的克拉夫特(Krafft)温度高于40 ℃，则调浆和溶解温度至少要与其克拉夫特温度相同。

将溶液保持在（20 ± 2）℃，直至试验开始。试验应在溶液配制后15 min ～ 2 h内进行。

除上述规定的条件(水的硬度或pH值、温度、可能的助剂)外，尚可选择其他条件，但应在试验报告中注明。

图2  浸没夹式样图

对照棉布圆片的制备

用冲头（6.4）在原棉布（5.2）上截取直径30 mm的圆片。为了不使棉布表面沾污脂肪和汗渍而影响测量，应避免用手指触摸棉布。

将制备好的原棉布圆片置于相对湿度65％、温度20 ℃的标准条件下，也可放置于含有亚硝酸钠饱和溶液的玻璃干燥器（20 ℃时相对湿度为65 ％）中，于室温下平衡24 h后使用。

仪器的清洗

所用的仪器清洁与否，在某种程度上决定了试验能否成功。

若有可能，试验前应将烧杯（6.1）用重铬酸钾-硫酸洗液浸泡过夜，用蒸馏水冲洗至中性，最后用少量表面活性剂试验溶液冲洗。

- 注：其他清洗液也可使用，但应在试验报告中注明。

将浸没夹（6.3）在乙醇和三氯乙烯共沸混合物中清洗30 min，晾干后再用少量表面活性剂试验溶液冲洗。

对同一样品，仅需在测量时用待测浓度的溶液冲洗仪器即可。

仪器的安装

调节浸没夹(6.3)柄上平面三叉臂滑动支架的位置，使夹持的原棉布圆片（7.3）于液面下约40 mm

处。浸没夹应仅张开约6 mm，以使棉布圆片保持近于垂直。

溶液的注入

用量筒取700 mL试液（7.2）倒入测量烧杯（6.1）中。

为了避免产生泡沫，操作时应使试液沿容器内壁流下。

必要时，用滤纸除去测量烧杯内液面上的泡沫。

测定

测定见图3。

测量溶液温度，准确至1 ℃。

用浸没夹（6.3）夹住原棉布圆片（7.3），浸入试液，当布片下端一接触溶液时，立即启动秒表，同时将平面三叉臂放在烧杯口上，并使浸没夹张开。

当布片开始自动下沉时，停止秒表。

- 注：若溶液温度高，则应在该温度下至少稳定15 min后再行测定。

使用同一溶液相继重复测量九次，每次测量后弃去用过的棉布圆片。

取十次测量的算术平均值作为所测浓度的润湿时间。

图3  操作图解

对五种不同浓度的溶液，应以逐次增大浓度进行测量。最低浓度溶液的润湿时间应约为300 s，最高浓度溶液的润湿时间应为（5 ± 1）s。

有时要用饱和溶液来确定最短的润湿时间。

棉布的校准

使用新的一批对照棉布或欲比较两种不同对照棉布所得结果时，可选定一种已知润湿特性的表面活性剂，在相同的温度和相对湿度条件下，按7.7所述程序，测定五种不同浓度溶液的润湿时间，绘制润湿时间-浓度曲线，并进行比较。

结果表示

在双对数坐标纸上绘制被测表面活性剂和已知润湿特性表面活性剂的润湿时间-浓度曲线（见图4）。

比较被测表面活性剂和已知润湿特性表面活性剂的曲线的相对位置，对被测表面活性剂的润湿力做出评价。

试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）完全鉴别样品所需的所有资料；

b）切取棉布圆片所用原棉布的特性；

c）所用的参考方法；

d）所用水和助剂的性质；

e）测定时的准确温度；

f）结果和所用表示方法（例如：图示法）；

g）本文件未规定的或任选的任何操作细节，以及会影响结果的任何情况。

图4  表面活性剂A、B、C与标准的润湿时间-浓度关系曲线

（资料性附录）

本文件与ISO 8022:1990的技术性差异及其原因

- A.1 表A.1给出了本文件与ISO 8022:1990的技术性差异及其原因一览表。

表A.1 本文件与ISO 8022:1990 技术性差异及修改原因

| 标准章条编号 | 本文件内容 | ISO章条编号 | ISO 8022:1990内容 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 两种或两种以上已知润湿特性的表面活性剂（如ISO 8022推荐的两种二正烷基琥珀酸酯磺酸钠） | 5.2 5.3 | 二正己基琥珀酸酯磺酸钠，分析纯 二正庚基琥珀酸酯磺酸钠，分析纯 | 更符合实际 |
| 7.3 | 将制备好的原棉布圆片置于相对湿度65％、温度20 ℃的标准条件下，也可放置于含有亚硝酸钠饱和溶液的玻璃干燥器（20 ℃时相对湿度为65％）中，于室温下平衡24 h后使用 | 5.4 | 已知特性的对照原棉布，置于ISO139规定的标准温湿度环境中，即相对湿度65%，温度20℃。 | 更符合我国实际； 经在相对湿度65％、温度20℃的标准条件下调理过，也可在玻璃干燥器隔板下盛放亚硝酸钠饱和溶液作为恒湿器，20℃时相对湿度为65％。制备好的原棉布圆片置恒湿器中，于室温下平衡24 h后使用 |
| 5.2 | - 对照原棉布应为未经漂白处理的原胚布，推荐可用棉帆布规格为： 纱线号数=58×4×58×4； 经向密度：138 根／10cm； 纬向密度：94 根／10cm； 面密度：610 g／m2 | 附录A | 可用的商业对照棉布 德国布基 未漂白的棉布基 -面密度：494g/m2 -经线密度11支/厘米 -纬线密度：11支/厘米 -经线：50 tex Z330×4S 330；R 200 tex -纬线：50 tex Z330×4S 330；R 200 tex 法国布基 未经过丝光或处理、未漂白的高纯美洲产棉布 -面密度：300g/m2 -经线密度：18支/厘米 -纬线密度：13支/厘米 -经线：42 tex Z550×2S 500；R 84.5 tex -纬线：42 tex Z550×2S 500；R 84.5 tex | 该帆布规格更适应我国技术条件 |