发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-×× 实施

××××-××-×× 发布

消费品质量分级  洗涤用品

Quality grading of consumer products—Detergents

（征求意见二稿）

GB/T XXXX—XXXX

GB

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

消费品质量分级  洗涤用品

范围

本文件规定了洗衣粉、洗衣液等洗涤用品的质量分级基本要求、指标要求、分级判定规则、分级标识，描述了相应的试验方法。

本文件适用于洗衣粉、洗衣液等洗涤用品的质量分级。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9985  手洗餐具用洗涤剂

GB/T 13171  洗衣粉

GB/T 13174  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 21241  卫生洁具清洗剂

GB/T 26398  衣料用洗涤剂去污性能、耗水量与节水性能评估指南  模拟家庭洗涤试验法

GB/T 35833  厨房油污清洁剂

GB/T 44164  消费品质量分级通则

QB/T 1224  衣料用液体洗涤剂

QB/T 1913  透明皂

QB/T 2486  洗衣皂

QB/T 4535  织物柔顺剂

QB/T 4310  氧漂剂

QB/T 4311  氯漂剂

QB/T 5658  洗衣凝珠

QB/T 5779  洗衣片

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  防串色性能的测定

QB/T XXXX  衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

质量 quality

消费品的一组固有特性满足要求的程度。

注:特性指可区分的特征,包括物理的、感官的、时间的、人因工效的、功能方面的特征。

[来源:GB/T 44164—2024,3.2]

质量分级 qualitygrading

通过科学评价对产品品质进行等级划分并明示产品质量信息的过程。

[来源:GB/T 44164—2024,3.3]

基本要求

本文件采用的分级方法为产品综合质量分级,按功能性指标要求将质量等级设置为三级，分别用A、AA、AAA表示，AAA为最高级。

指标要求

A级产品要求

A级产品各项指标需满足相应国家标准或行业标准要求，具体要求见表1。

表1  A级产品需满足的国家标准或行业标准

| 产品名称 | 对应的标准 | 产品名称 | 对应的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗衣粉 | GB/T 13171 | 洗衣皂 | QB/T 2486 |
| 衣料用液体洗涤剂 | QB/T 1224 | 透明皂 | QB/T 1913 |
| 洗衣凝珠 | QB/T 5658 | 手洗餐具用洗涤剂 | GB/T 9985 |
| 洗衣片 | QB/T 5779 | 卫生洁具清洗剂 | GB/T 21241 |
| 织物柔顺剂 | QB/T 4535 | 厨房油污清洁剂 | GB/T 35833 |
| 氧漂剂 | QB/T 4310 | 氯漂剂 | QB/T 4311 |

AA级和AAA级产品要求

洗衣粉、洗衣液、丝毛洗涤液和衣领袖口预洗剂四种产品满足A级要求后，按照相应的核心指标可进一步分为AA级和AAA级。

洗衣粉核心指标要求见表2，洗衣液核心指标要求见表3，丝毛洗涤液核心指标要求见表4、衣领袖口预洗剂核心指标要求见表5。

表2  洗衣粉核心指标要求

| 指标等级 | 指 标 |  |  | 要 求b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心I | 实物污渍去污力a) | JBS-70-C污布（淀粉污渍） | ≥ | 1.5 |
|  |  | JBS-61-C污布（菠菜污渍） | ≥ | 1.5 |
|  |  | JBS-01-C污布（混合食物污渍） | ≥ | 1.5 |
| 核心II | 防串色性能 |  | ≥ | 1.3 |
|  | 织物柔软性能 |  | ≥ | 1.3 |
| a）实际污渍布片制作按附录A,试样浓度与标准洗衣粉（GB/T 13174）溶液浓度同为0.2%，同机测定。 b)表中数值为试样与标准洗衣粉测试结果之比。 |  |  |  |  |

表3  洗衣液核心指标要求

| 指标等级 | 指 标 |  |  |  | 要 求b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心I | 实物污渍去污力a) | JBS-70-C污布（淀粉污渍） |  | ≥ | 1.5 |
|  |  | JBS-61-C污布（菠菜污渍） |  | ≥ | 1.5 |
|  |  | JBS-01-C污布（混合食物污渍） |  | ≥ | 1.5 |
| 核心II | 防串色性能 |  | ≥ |  | 3.0 |
|  | 织物柔软性能 |  | ≥ |  | 1.3 |
| a)实际污渍布片制作按附录A,试样浓度与标准洗衣液（GB/T 13174）溶液浓度同为0.2%，同机测定。 b)表中数值为试样与标准洗衣液（GB/T 13174）测试结果之比。 |  |  |  |  |  |

表4  丝毛洗涤液核心指标要求

| 指标等级 | 指 标 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心I | 规定污布的去污力a) |  | 不小于标准洗衣液 |
| 核心II | 织物柔软性能 | ≥ | 1.3b) |
| a)按QB/T 1224测试规定污布（JB-01、JB-02、JB-03）的去污力，均不小于标准洗衣液。 b)表中数值为试样与标准洗衣液（GB/T 13174）测试结果之比。 |  |  |  |

表4  衣领袖口预洗剂核心指标要求

| 指标等级 | 指 标 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心I | 规定污布的去污力a) |  | 不小于标准洗衣液 |
| a)按QB/T 1224测试规定污布（JB-01、JB-02、JB-03）的去污力，均不小于标准洗衣液。 |  |  |  |

AA级产品指标等级应满足核心I全部项目，AAA级产品指标等级应满足核心I全部项目和核心II中至少一项。

试验方法

实物污渍去污力

按GB/T 13174规定进行，每种实际污渍布片各三块，试验与标准洗涤剂同机测定。

洗后污布避光下晾干，以免污渍氧化变色影响测试结果。可以采用烘箱在低温鼓风下加速干燥。

织物柔软性能

按QB/T XXXX《衣料洗涤剂  织物柔软性能的测定》规定进行。

防串色性能

按QB/T XXXX《衣料洗涤剂  防串色性能的测定》规定进行。

分级标识

质量分级标识应符合GB/T 44164的要求

质量分级标识应标注于产品销售包装上,包括但不限于质量等级、二维码(条形码)、文字表述等。

质量分级标识示例参见图1。

图1  质量分级标识示例

附录A

（规范性）

实际污渍布片制作

A.1 JBS-70-C污布（淀粉污渍）、JBS-61-C污布（菠菜污渍）、JBS-01-C污布（混合食物污渍）制作要领同GB/T 26398的规定，以人工点染加涂抹的方式进行，以下为具体的染制过程。

A.2 布基规格及处理

A.2.1 布基规格

纯棉针织白布，棉纱17.4 tex × 242 g/m2。

A.2.2 试剂与材料

A.2.2.1 双氧水稳定剂：工业级

A.2.2.2 纺织品润湿剂：工业级

A.2.2.3 双氧水（30%）：工业级

A.2.2.4 氢氧化钠：工业级

A.2.2.5 磷酸二氢钾：工业级

A.2.2.6 碳酸钠：工业级

A.2.2.7 纤维素酶

A.2.3 仪器

A.2.3.1 洗涤温度可达90 ℃的滚筒洗衣机

A.2.3.2 烧杯

A.2.3.3 磁力搅拌器

A.2.4 布基处理

a）在烧杯中称取2 g双氧水稳定剂，2 g纺织品润湿剂和96 g水，搅拌均匀后备用。

b）在烧杯中称取7.5 g氢氧化钠和92.5 g水，搅拌均匀后备用。

c）将棉白布沿经纬线裁成一定尺寸的长方形布块（重量为600 g），加入滚筒洗衣机中，用自来水按90 ℃洗涤模式进行洗涤60 min。开始洗涤时倒入溶液a），待搅拌均匀后顺序倒入溶液b）和38 g双氧水。洗涤结束后漂洗两次，甩干，取出备用。

d）在烧杯中称取20 g磷酸二氢钾，1.5 g氢氧化钠和78.5 g水，搅拌均匀后备用。

e）再次将布基c）加入滚筒洗衣机中，用自来水按60 ℃洗涤模式进行洗涤60 min。开始洗涤时倒入溶液d），搅拌均匀后加入0.4 g纤维素酶。洗涤结束后漂洗两次，甩干。

f）在烧杯中称取15 g碳酸钠和85 g水，搅拌均匀后备用。

g）将布基e）和溶液f）加入到5 L沸水中浸泡10 min后取出，漂洗三次，甩干后晾干。

h）将洗涤干净的棉白布裁成6 cm × 6 cm的布片，并在布片右上角作标记以区分制作污渍时布片的正反面，将其平铺在垫有烘焙纸的搪瓷盘内，进行后续的染制。

A.3 污渍布片的染制

A.3.1 JBS-70-C（淀粉污布）的制作

A.3.1.1 试剂与材料

A.3.1.1.1 大米淀粉

A.3.1.1.2 分散红玉S-2GFL（CAS号26850-12-4）

A.3.1.2. 仪器

A.3.1.2.1 天平，感量0.1 g

A.3.1.2.4 烧杯

A.3.1.2.5 磁力搅拌器

A.3.1.2.6 水浴锅

A.3.1.2.7 微量注射器或移液枪，1000 µL

A.3.1.2.7 搪瓷盘：46 cm × 46 cm

A.3.1.2.8 污渍模具（见图A.1），圆圈直径约3.6 cm

图A.1 污渍模具

A.3.1.3 淀粉污液的制备

在烧杯中称取91 g水和9 g大米粉，将大米粉水溶液置于100 ℃的水浴锅内，搅拌30 min，使淀粉糊化。移去水浴，加入0.05 %分散红玉，磁力搅拌至溶液冷却到室温。

A.3.1.4 污布的染制

把白布片（A.2）竖纹摆放在污渍模具上，吸取600 µL搅拌中的淀粉污液滴加到处理好的白布片（A.2）上，用食指指腹轻轻涂抹均匀（戴好橡胶手套）。将布片置于避光干燥处晾干即成。

A.3.1.5 质量检验

对于每一批次的污布在使用前均应进行检验。以20%的比例随机抽取制备好的污布，读取白度值，每块污布上读4个点，所读的4个点的白度值标准偏差应不大于1.0，不同布块上的平均白度之差应不大于2.0。

A.3.1.6 成品的保存：淀粉污布需在3 ℃ ~ 5 ℃避光、真空、冷藏保存，保质期为3个月。

A.3.2 JBS-61-C（菠菜污布）的制作

A.3.2.1 试剂与材料

A.3.2.1.1 新鲜菠菜

A.3.2.1.2 杀菌剂MBS

A.3.2.1.3纱布

A.3.2.2 仪器

A.3.2.2.1 磁力搅拌器

A.3.2.2.2 家用榨汁机

A.3.2.2.3 微量注射器或移液枪，1000 µL

A.3.2.2.4 烧杯

A.3.2.2.5 搪瓷盘：46 cm × 46 cm

A.3.2.3 菠菜污液的制备

将新鲜菠菜择掉黄叶、杂物并去掉根部后，洗涤干净。控净多余的水分，切成小段，放入榨汁机内，得到菠菜汁。将菠菜汁用纱布过滤去除不溶物及泡沫，菠菜汁保存至避光容器中。

A.3.2.4 污布的染制

称取所需菠菜汁的量，加入0.3 %杀菌剂MBS，在磁力搅拌器上搅拌均匀。吸取600 µL，滴到处理好的白布片（A.2）上。手法统一为垂直于布基方向，上下移动约1 cm，使菠菜汁自由扩散成圆形污渍。将布片置于避光干燥处晾干即成。

A.3.2.5 质量检验

对于每一批次的污布在使用前均应进行检验。以20%的比例随机抽取制备好的污布，读取白度值，每块污布上读4个点，所读的4个点的白度值标准偏差应不大于1.0，不同布块上的平均白度之差应不大于2.0。

A.3.2.6 成品的保存：菠菜污布需在3 ℃ ~ 5 ℃避光、真空、冷藏保存，保质期为3个月。

A.3.3 JBS-01-C污布（混合食物污渍）的制作

A.3.3.1 试剂与材料

A.3.3.1.1 番茄酱

A.3.3.1.2 大豆油

A.3.3.1.3 黄油

A.3.3.1.4 猪油

A.3.3.1.5 小麦淀粉

A.3.3.1.6 辣椒油

A.3.3.1.7 巧克力布丁

A.3.3.1.8 杀菌剂MBS

A.3.3.2. 仪器

A.3.3.2.1 天平，感量0.01 g

A.3.3.2.2 磁力搅拌器

A.3.3.2.3 均质器

A.3.3.2.4 微波炉

A.3.3.2.5 微量注射器或移液枪，1000 µL

A.3.3.2.6 可加热磁力转台

A.3.3.2.7 烧杯

A.3.3.2.6 污渍模具，同A.3.1.2.8

A.3.3.3 食物污液的制备

按以下步骤制备污液：

a）取适量猪油放入到微波炉中加热至融化，然后放置在加热台备用；

b）取适量黄油置于玻璃烧杯中，然后放置到加热搅拌台搅拌直至融化，然后放置在加热台备用；

c）在烧杯中称取大豆油1.0 g，辣椒油2.0 g，然后立即加入融化的猪油0.5 g和0.5 g黄油，使其混合，同时避免凝结。然后依次加入番茄酱15 g，淀粉0.3 g，巧克力布丁30 g，防腐剂0.3 g，最后加入软水或纯净水50.4 g；

d）将上述混合的食物用均质器搅拌器在约4000 r/min下乳化均质10 min，使其混合均匀。

A.3.3.4 污布的染制

将制备好的食物污液（A3.3.4）放置到搅拌台上，以约200 r/min下备用。把白布片（A.2）竖纹摆放在污渍模具上，吸取600 µL食物污液横向匀速滴到布片上，用食指指腹轻轻涂抹均匀（戴好橡胶手套）。涂抹均匀后，放置到锡纸或者隔油纸上，然后放在污渍干燥柜中晾干即成。

A.3.3.5 质量检验

对于每一批次的污布在使用前均应进行检验。以20%的比例随机抽取制备好的污布，读取白度值，每块污布上读4个点，所读的4个点的白度值标准偏差应不大于1.0，不同布块上的平均白度之差应不大于2.0。

A.3.3.6 成品的保存：混合食物污布需在3 ℃ ~ 5 ℃避光、真空、冷藏保存，保质期为3个月。