国家标准《工业硬脂酸》（送审稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据国家标准化管理委员会关于下达2025年第六批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知（国标委发[2025]34号），计划编号为20252787-T-607，项目名称“工业硬脂酸”，项目实施周期16个月。

2、工作过程

起草阶段：2025年12月，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组，2026年初进行了相关标准和资料的收集，掌握目前该标准的技术状况。在广泛征求行业协会及行业各相关企业意见的基础上，起草了标准征求意见稿。

征求意见阶段：2026年5月27-28日在SAC/TC272四届八次会议上公开征求意见，同时安排网上提交征求意见稿。

送审阶段：根据反馈意见，经修订形成送审稿。

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

本标准由泰柯棕化（张家港）有限公司、丰益油脂科技有限公司、赞宇科技集团股份有限公司、中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司、东莞市汉维科技股份有限公司、青岛金牛油脂科技有限公司、顶峰油脂化工（泰兴）有限公司、山东信发瑞捷新材料科技有限公司、江苏金桥油脂科技有限公司、东营华致化学新材料有限公司、四川天宇油脂化学有限公司、宁夏工商职业技术大学等单位负责起草。

主要起草人：薛伟、徐慧、胡敏军、张军城、荀育军、孔令攀、董海波、曹明磊、陆建军、程永波、李云国、林亚梅、刘海英、郭涛、李晓辉。各人员主要分工如下：

各人员具体分工如下：

（1）薛伟：负责汇总各相关方所提出的意见，确定取舍，负责各阶段标准文本的撰写；

（2）徐慧、林亚梅：结合所在单位生产的产品特性，提供产品分类、理化指标设定等相关技术支撑；

（3）胡敏军、刘海英：根据所在单位生产的产品特性，提供产品分类、理化指标设定等相关技术支撑；

（4）张军城、郭涛：结合所在单位生产的产品特性，提供产品分类、外观等指标相关技术支撑；

（5）荀育军：结合所在单位所使用产品的特性，提供产品分类、理化指标设定等相关技术支撑；

（6）孔令攀：结合所在单位生产的产品特性，提供热稳定性等指标相关技术支撑；

（7）董海波：结合所在单位生产的产品特性，提供标志等相关技术支撑；

（8）曹明磊：结合所在单位生产的产品特性，提供保质期等相关技术支撑；

（9）陆建军：结合所在单位生产的产品特性，提供组批等相关技术支撑；

（10）程永波：结合所在单位生产的产品特性，提供抽样等相关技术支撑；

（11）：李云国：结合所在单位生产的产品特性，提供灰分检测方法等相关技术支撑；

（12）李晓辉：对照标准报批质量要求，负责标准文本的审核编辑。

二、标准编制原则和主要内容的论据，解决的主要问题

工业硬脂酸是油脂化工的基础产品，也是基本有机化工原料之一，广泛应用于橡胶、塑料、纺织印染、日用化工、医药、造纸助剂、制蜡、抛光材料、表面活性剂等行业中。目前，国内的硬脂酸产能约300万吨。除部分外资企业采用企业标准外，国内的硬脂酸厂家基本上按照硬脂酸国家标准GB/T 9103－2013来进行产品分类和指导生产。现执行的国家标准GB/T 9103－2013的制订受当时油脂化工技术和使用环境的制约，产品类别仅覆盖部分类别的产品，对于部分型号的产品未列入其中，尤其是纯度较高的产品。随着油脂化工行业的发展和生产工艺的进步，现有标准的产品分类和技术要求已经明显不适合于目前硬脂酸生产的现状，致使现有的工业硬脂酸国家标准GB/T 9103－2013失去了产品的指导意义，落后于产品的发展，制约了行业的进步。为规范市场秩序，促进该产品的健康发展，所以需要对现有标准进行修订。

三、主要试验（或验证）情况分析

在2013年版本的基础上，本次修订主要对产品分类进行补充，使该标准的覆盖范围更广，能够更好的起到指导行业发展的效果。根据产品分类，对理化指标进行相应调整。同时，依据实际使用过程中的需要，增加了“热稳定性”及其测试方法，并调整了保质期。

1、产品分类的修订说明

现有的国家标准GB/T 9103－2013主要是按照硬脂酸中十八碳含量的多少来进行分类。基于当时的行业发展情况，市场中流通产品型号主要有1840型（指十八碳硬脂酸的含量在40％左右）、1850型（指十八碳硬脂酸的含量在50％左右）、1865型（指十八碳硬脂酸的含量在65％左右）以及橡塑级硬脂酸（主要以酸化油、地沟油、皮革加工废料的刮皮油等油脂生产的硬脂酸）等类型的硬脂酸。在硬脂酸生产过程中，十八碳硬脂酸含量是可以随意进行调整的，即可以生产得到任意含量的十八碳硬脂酸，进而可以满足各个应用领域的使用需求。然而，除了上述几类产品以外，在实际生产和应用中还有一些其他类型的硬脂酸，这些类型的硬脂酸产品并未在该标准中出现，如：硬脂酸含量超过90%的高纯度商业化产品等。在实际应用领域中，这些硬脂酸含量较高的产品是重要的组成部分。为了更好的服务于行业可持续发展，持续发挥标准的指导作用，本次修订拟对产品分类进行调整。依据十八碳硬脂酸含量的不同，主要分为以下四类：I型（十八烷酸含量≥90%）、II型（90%＞十八烷酸含量≥37%）、III型（十八烷酸含量＜37%）和橡塑型。其中，I型和III型为新增类型，主要对应十八碳硬脂酸含量高和低的两类产品；II型主要对应十八碳硬脂酸含量居中的产品，基本能够涵盖2013版标准中的1840型、1850型和1865型几种型号；同时，保留了橡塑型产品。

2、理化指标的修订说明

根据产品分类，对C18含量、皂化值等7项理化指标的指标值进行了相应的调整。同时，增加了指标“灰分含量”，使其与GB/T 9104－2022具有更好的一致性。此外，增加了指标“热稳定性”，能够更好的保证产品质量。

3、理化指标的修订

工业硬脂酸的生产工艺成熟，不同型号产品理化指标的差异性主要是由产品中烷基碳数组分差异造成的，同一型号产品各生产厂家的产品理化指标相对差异性较小。若硬脂酸产品中十八碳硬脂酸含量、十八碳硬脂酸/十六碳硬脂酸等组成出现变化，那么常规测试指标酸值、皂化值、碘值以及凝固点等的测试结果都会引起波动。结合部分主要生产企业的企业标准情况，拟定了本版本标准的指标值。参考的企业标准及相关指标（值）主要如下。

（1）泰柯棕化（张家港）有限公司，Q/320582 TKH01－2023《硬脂酸》。

（2）丰益油脂科技有限公司，Q/12BS0526－2025《硬脂酸》。

（3）杭州赞宇油脂科技有限公司，Q/HYH 008－2020《硬脂酸》。

（4）青岛金牛油脂科技有限公司，Q/QDJN 201－2021《硬脂酸》。

（5）顶峰油脂化工（泰兴）有限公司，Q/321283 ACO 09－2022《硬脂酸》。

（6）南通凯塔化工科技有限公司，Q/NBD 002－2024《硬脂酸1838》、Q/NBD 003－2024《硬脂酸1842》、Q/NBD 004－2024《硬脂酸1820》、Q/NBD 005－2024《硬脂酸1860》和Q/NBD 007－2024《硬脂酸1865》。

| 指标名称 | 单位 | 内控指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1820 | 1838 | 1842 | 1860 | 1865 |
| 碘值 | g I2/100g | ≤ 2.0 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 8.0 | ≤ 0.5 |
| 皂化值 | mgKOH/g | 213~226 | 210~214 | 206~212 | 193~220 | 201~209 |
| 酸值 | mgKOH/g | 212~225 | 209~212 | 205~211 | 192~218 | 200~208 |
| 色泽 | Hazen | ≤ 120 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 400 | ≤ 80 |
| 凝固点 | ℃ | ≥52 | 53~57 | 54~57 | ≥52 | 57~61 |
| 水份 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 |
| 无机酸 | % | / | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | / | ≤ 0.001 |
| 灰分 | % | / | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | / | ≤ 0.1 |
| 热稳定性 | Hazen | / | ≤ 150 | ≤ 150 | / | ≤ 150 |
| C16脂肪酸（含不饱和） | % | / | 58~64 | 55~61 | / | 31~36 |
| C18脂肪酸（含不饱和） | % | / | 36~40 | 39~44 | / | 63~67 |

（7）东马棕榈工业（张家港）有限公司，Q/320582DML 1－2024《硬脂酸》。

（8）南通市康桥油脂有限公司，Q/320621DFG 02－2025《工业硬脂酸（1840型）》、Q/320621DFG 03－2024《工业硬脂酸（1865型）》、Q/320621DFG 04－2024《工业硬脂酸（橡塑级）》、Q/320621DFG 07－2023《饲料添加剂 硬脂酸》。

| 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻组分 | 1668 | 1680 | 1660/1801 | 1838 | 1842 | 1865 |
| 酸值 | mgKOH/g | ≥ 220 | 212~215 | 190~220 | 210～212 | 205~211 | 205~210 | 201~209 |
| 皂化值 | mgKOH/g | / | 213~216 | 190~221 | 211～213 | 206~212 | 206~211 | 202~210 |
| 碘值 | g I2/100g | ≤ 3.0 | ≤ 0.8 | ≤ 8 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 |
| 凝固点 | ℃ |  | ≥52 | ≥52 | ≥54 | 54~57 | 54~57 | 57~62 |
| 色泽 | Hazen | ≤ 600 | ≤ 100 | ≤ 400* | ≤80 | ≤ 80 | ≤ 80 | ≤ 80 |
| 水份 | % | ≤ 0.8 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤0.20 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| C18 | % |  | ≤20 |  | 34～37 | 37~40 | 41~43 | 62~68 |
| 形状 |  | 片 | 珠 | 片、珠 | 珠、片 | 块、珠 | 块、珠 | 珠 |

（9）如皋市双马化工有限公司，公司网站http://www.rgsmchem.com/sys-pd/1.html公开内容。

（10）山东信发瑞捷新材料科技有限公司，Q/SDXFRJ 012－2023《硬脂酸》。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准中未涉及专利及其它知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准的类型要求与国外知名公司的指标相当，可以预期该标准实施后将会对工业硬脂酸产品的质量进行强有力的规范，产生可观的经济效益和社会效益。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准的类型要求与国内外知名公司的指标相当。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律、法规、规章未发生冲突，与洗涤剂行业相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

主要意见的处理见《征求意见稿意见汇总处理表》和《送审稿意见汇总处理表》。

九、标准性质的建议说明

按照国家推荐性标准执行。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议国内相关产品生产企业采用本标准，并由标准化技术委员会或行业协会组织宣贯培训。

十一、废止现行相关标准的建议

代替GB/T 9103－2013《工业硬脂酸》。

十二、其它应予说明的事项

无。