非离子表面活性剂 椰油酰胺甲基 MEA（送审稿）

编制说明

一、工作情况

1、任务来源

本项目是根据工业和信息化部发布2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划制定，计划编号为2025-1521T-QB，项目名称为《非离子表面活性剂  椰油酰胺甲基 MEA》，制定周期12个月。

2、主要工作过程

（1）起草阶段：

标准计划获得项目立项后，2026年2月全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会成立标准起草工作组。工作组对当前椰油酰胺甲基 MEA非离子表面活性剂的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索了国内外相关厂家资料，并进行了大量的研究分析、资料查证工作。经标委会相关单位专家研讨后，对标准草案初稿进行了认真的修改，于2026年3月形成标准征求意见稿，报标委会秘书处。

（2）征求意见稿阶段：

2026年5月27-29日标委会在四川省广元市召开标准工作会议对本文件进行征求意见，工作组根据意见整理形成送审稿。

（3）审定阶段：

3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准主要起草单位：广东椰氏实业股份有限公司、中国日用化学研究院有限公司等。

二、目的和意义

椰油酰胺甲基 MEA为植物来源的非离子表面活性剂，与CDEA和CMEA同属酰胺类增稠稳泡剂；具有良好的稳定性，能有效避免二乙醇胺和亚硝胺等有害杂质对人体的危害，对皮肤刺激性小，性质温和，易生物降解，是酰胺类稳泡增稠剂升级换代的重要产品。

近年来，随着化妆品法律法规对原料的要求提高和推动产业化的高质量发展。温和安全的椰油酰胺甲基 MEA代替同类型的烷醇酰胺非离子表面活性剂在高端洗发香波、沐浴、洁面以及婴童洗发沐浴二合一等产品中得到广泛使用。截至2026年3月，椰油酰胺甲基 MEA在化妆品中使用已达到42775次（数据来源美丽修行大数据）。其中包括宝洁、联合利华、资生堂、安利、拉芳、环亚、新高姿、澳宝、青蛙王子、上海家化等多个国内外知名品牌在多个系列产品中，广泛使用椰油酰胺甲基 MEA作为核心原料。

然而，目前由于椰油酰胺甲基 MEA仍没有其相关的国家和行业标准，导致市场上该原料的质量良莠不齐，各个生产企业对技术指标的控制也不尽相同。因此，为了更好的推动该原料的规范管理，实现产品标准化和统一化，促进表面活性剂行业的健康发展，以满足下游企业的技术创新需要，制定椰油酰胺甲基 MEA的行业标准是非常有必要的，也是可行的。

三、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 3143   液体化学产品颜色测定法（Hazen单位-铂-钴色号）

GB/T 6368   表面活性剂  水溶液pH值的测定  电位法

GB/T 11275  表面活性剂  含水量的测定

GB/T 15046  脂肪酰二乙醇胺

GB/T 22328  动植物油脂  1-单甘酯和游离甘油含量的测定

GB/T 30795  食品用洗涤剂试验方法  甲醇的测定

2、标准主要内容

椰油酰胺甲基 MEA是烷醇酰胺型非离子表面活性剂，不含有二乙醇胺，刺激性低，在水中易分散溶解，生产操作使用方便，无需加热亦能快速溶于表面活性剂体系中。与其它类型表面活性剂匹配性好，对阴离子表面活性剂复配体系如AES/AOS或AES/LAS体系，尤其是其中含有AEO的各种液体产品具有优异的协同增稠作用和起泡/稳泡性；在体系呈酸性时与阴离子表面活性剂配伍增稠效果特别明显；在含油脂较高的体系中，亦有良好的增稠效果。广泛适用于香波、沐浴露、洗衣液、洗洁精、洗手液等液体清洗剂，起到增稠、增泡稳泡，以及提升清洁效果的作用。

本标准规定了非离子表面活性剂椰油酰胺甲基 MEA的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

2.1外观

25℃下，规定产品外观为淡黄色至黄色液体或膏体。具体测试方法：取适量试样置于干燥洁净的透明玻璃器皿内，在非直射光条件下目测。

2.2气味

通过取试样用嗅觉进行鉴别，如果产品气味较大，说明产品中残留的杂质（游离胺）较多；反之，说明产品纯度较高。本标准规定产品的气味为轻微特征气味。

2.3 pH

pH是描述酸碱度的一个重要指标。椰油酰胺甲基 MEA是由椰子油与甲基单乙醇胺反应而制得，为了保证椰子油能够反应完全，一般会略微增加甲基单乙醇胺的用量，而甲基单乙醇胺是一种碱性原料，因此椰油酰胺甲基 MEA产品会显示弱碱性，产品碱性的强弱会受到产品中残留游离胺的影响，游离胺残留量大，碱性也会有所加强。目前国内生产企业对椰油酰胺甲基 MEA的pH值的规定有8.0~10.5、8.0~11.0、9.0~11.0和9.0~11.5，比较同一样品，分别使用水和甲醇/水混合溶剂溶解样品，后者所测的pH值比前者的略高，且样品浓度越高，pH值也会越大。根据对市场上的样品进行检测，发现pH值都控制在8.0~11.0之间。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的 pH值为8.0~11.0。具体测试方法：将样品配成5%甲醇水溶液（甲醇/水=1：1，V/V），按GB/T 6368中规定的方法测定。

2.4色泽

产品的色泽主要受原料的品质和生产工艺条件的影响，原料颜色越浅和生产工艺更具先进性，椰油酰胺甲基 MEA的颜色越浅。目前国内生产的优质椰油酰胺甲基 MEA的色泽控制在300Hazen以内，而普通椰油酰胺甲基 MEA的色泽控制在500Hazen以内。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的色泽按质量等级分为优级品和合格品，规定优级品的色泽（Hazen）≤300，合格品的色泽（Hazen）≤500。具体测试方法按GB/T 3143中规定的方法测定。

2.5 胺值

胺值的测定原理：在规定条件下，中和1 g样品中的胺所消耗的盐酸相当的氢氧化钾的毫克数（mg/g），称为胺值。

产品中游离甲基单乙醇胺是生产原料的残余，游离胺呈弱碱性，对人体的皮肤具有一定的刺激作用，具体反应的体征过敏、刺痒、红肿等症状，胺值越大，说明产品中残留的游离胺也就越多，因此严格控制产品的胺值是保证产品质量的一个重要指标。目前，国内大部分生产企业对胺值（A）的规定≤15.0mgKOH/g，也有个别企业对胺值的规定≤30.0mgKOH/g，根据对收集到的样品进行检测，发现大部分样品的胺值控制≤10.0mgKOH/g，少部分样品的胺值10.0mgKOH/g≤A≤20.0mgKOH/g。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的胺值按质量等级分为优级品和合格品，规定优级品的胺值≤10.0mgKOH/g，合格品的胺值≤20.0mgKOH/g。称取1.0 g试样，按GB/T 15046中规定的方法测定。

2.6甲酯含量

甲酯是用于合成不含甘油型椰油酰胺甲基 MEA的原料脂肪酸甲酯，游离甲酯含量越高，说明脂肪酸甲酯的反应越不完全，而且游离甲酯的含量大小会影响最终产品的活性物含量和品质。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的甲酯含量按质量等级分为优级品和合格品，规定优级品的甲酯含量≤2.0%，合格品的甲酯含量≤3.0%。具体测试方法按QB/T 8058中规定的方法测定。

2.7甘油含量

甘油是椰子油或棕榈仁油与甲基单乙醇胺反应的产物，产品中甘油含量的多少，主要与原料和投料比有关，但产品中由油脂转化产生的甘油实际含量往往小于理论值。目前国内生产企业对该产品甘油含量的规定≤12.0%，根据对市场上的样品进行检测，发现各企业对甘油含量的控制都在9.0%~12.0%之间。我们采用GB/T 22328和GB/T 13216对甘油含量进行检测，发现同一个样品，其检测结果会有差别。因此，对两个方法进行加标回收实验，结果见表1：

表1 加标回收实验

| 批次 | 检测方法 | 本底（%） | 加标量（%） | 结果（%） | 回收率（%） | 平均回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批次1 | GB/T 22328 | 9.67 | 4.81 | 14.36 | 97.51 | 96.52 |
|  |  |  | 6.50 | 15.83 | 94.77 |  |
|  |  |  | 9.48 | 18.86 | 96.94 |  |
|  |  |  | 9.62 | 18.98 | 96.77 |  |
|  |  |  | 9.73 | 19.07 | 96.61 |  |
|  | GB/T 13216 | 10.13 | 4.81 | 14.69 | 94.80 | 93.87 |
|  |  |  | 6.50 | 16.18 | 93.08 |  |
|  |  |  | 9.48 | 18.91 | 92.62 |  |
|  |  |  | 9.62 | 19.22 | 94.49 |  |
|  |  |  | 9.73 | 19.31 | 94.35 |  |

由表1对比得出，GB/T 22328检测甘油的加标平均回收率高于GB/T 13216。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA产品中甘油含量≤12.0%，具体测试方法按GB/T 22328中规定的方法测定。

2.8水分含量

产品中的水分主要来源于生产原料和副产物产生的水。由于生产过程的工艺处理，正常情况下，椰油酰胺甲基 MEA中的水分控制在0.05%~0.8%之间。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的水分含量按质量等级分为优级品和合格品，规定优级品的水分含量≤0.5%，合格品的水分含量≤1.0%。具体测试方法按GB/T 11275中规定的方法测定。

2.9 活性物含量

活性物视同于产品的有效物，可以根据活性物含量的大小来判断该产品的有效成分。活性物含量越高，产品质量越好。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA的活性物含量按质量等级分为优级品和合格品。

A型：不含甘油型椰油酰胺甲基 MEA，规定其优级品的活性物含量≥93.0%，合格品的活性物含量≥90.0%。活性物含量的测定采用化学扣减法，按式（1）计算：

…………………………（1）

式中：

A——试样的胺值，单位为毫克每克（mg/g）；

0.00134——换算系数；

X3——甲酯含量，单位为百分数（%；

X5——水分含量，单位为百分数（%）。

B型：含甘油型椰油酰胺甲基 MEA，规定其优级品的活性物含量≥86.0%，合格品的活性物含量≥84.0%。活性物含量的测定采用化学扣减法，按式（2）计算：

…………………………（2）

式中：

A——试样的胺值，单位为毫克每克（mg/g）；

0.00134——换算系数；

X4——甘油含量，单位为百分数（%）；

X5——水分含量，单位为百分数（%）。

2.10 甲醇含量

甲醇是一种有害物质，甲醇对人的中枢神经系统有明显麻醉作用，可引起脑水肿，对视神经及视网膜有特殊选择作用，引起视神经萎缩，导致双目失明。椰油酰胺甲基 MEA中的甲醇残留主要受生产原料和工艺的影响，化妆品规定产品中的有害物质甲醇含量不得大于2000mg/kg，而椰油酰胺甲基 MEA主要用于洗发香波、沐浴露、洗面奶等化妆品中起到发泡稳泡、增稠等作用，有效控制椰油酰胺甲基 MEA中甲醇的残留，可有助于提高化妆品的质量，降低对人体的危害。因此，本标准规定椰油酰胺甲基 MEA中甲醇含量≤2000mg/kg。具体测试方法按GB/T 30795中规定的方法测定。

3、主要试验（或验证）情况

本标准制定过程中抽取了目前国内椰油酰胺甲基 MEA主要生产企业的样品进行检测，总共检测12家企业56个样品，其中合格样品53个，不合格3个，合格率为94.6%，不合格率5.4%；其中有2个样品的色泽和1个样品的胺值和甲醇含量不在本标准的规定范围内。结果见附表1。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利等知识产权问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

椰油酰胺甲基 MEA是一种来源于天然植物油脂衍生的非离子表面活性剂，温和安全，有望成为CDEA和CMEA的优良替代品，具有良好的稳定性，能有效避免二乙醇胺和亚硝胺等有害杂质对人体的危害，对皮肤刺激性小，性质温和，易生物降解，可广泛应用在洗发香波、沐浴露/沐浴油、洗面奶、洗手液等个人护理产品中。但至今，椰油酰胺甲基 MEA尚未制定相关国家、行业等标准，产品的技术指标几乎由厂家自定，导致市场上产品的质量良莠不齐，产品在色泽、甘油、水分和胺值等理化指标，存在着较大的差异。近年来，随着消费者对生活质量的追求日益提高，绿色、高效、环保型产品成为市场追捧的热点，因此，制定《非离子表面活性剂 椰油酰胺甲基 MEA》行业标准是非常有必要的。

本标准实施后，第一，可以填补国内及行业标准的空白，为第三方检验和社会监督提供了必要的技术支撑，通过应用该原料的化妆品生产企业对选购该原料有了质量的准绳；第二，可以作为企业组织生产的依据，实现生产管理规范化、标准化和统一化，更好地为行业服务，推动行业良性健康发展；第三，可以促进日化产品生产企业对非离子表面活性剂椰油酰胺甲基 MEA原料及其风险物质的认识，对该原料的合理应用及有效应用起到积极的作用，降低行业的安全风险；第四，可以加速产业结构优化升级，全面提高产品质量、工艺设备、能效环保等水平，有利于建设资源节约型、环境友好型社会。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

（1）本标准没有采用国际标准。

（2）本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

（3）本标准达到国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

# 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、废止现行相关标准的建议

# 无。

附表1 国内主要椰油酰胺甲基 MEA生产企业的样品检测结果

| 椰油酰胺甲基 MEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 | 批号 | 外观（25℃） | 气味 | pH （5%甲醇水溶液） | 色泽 （Hazen） | 胺值（mgKOH/g） | 甲酯含量（%） | 水分 （%） | 活性物含量（%） | 甲醇含量 （mg/kg） |
| 企业1 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.0 | 103 | 4.5 | 1.2 | 0.1 | 98.1 | 29 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.2 | 177 | 6.2 | 1.8 | 0.1 | 97.3 | 340 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.5 | 166 | 5.4 | 2.1 | 0.2 | 97.0 | 256 |
|  | 4 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.6 | 191 | 6.8 | 1.7 | 0.1 | 97.3 | 81 |
|  | 5 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.3 | 158 | 11.2 | 2.3 | 0.2 | 96.0 | 176 |
|  | 6 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.7 | 205 | 8.4 | 1.5 | 0.2 | 97.2 | 7.8 |
|  | 7 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.9 | 128 | 12.4 | 0.5 | 0.2 | 97.6 | 493 |
|  | 8 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.1 | 135 | 4.8 | 0.8 | 0.1 | 98.5 | 58 |
|  | 9 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.3 | 142 | 7.2 | 1.1 | 0.2 | 97.7 | 42 |
|  | 10 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.1 | 218 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 98.1 | 37 |
|  | 11 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.8 | 397 | 8.3 | 2.4 | 0.5 | 96.0 | 245 |
| 企业1 | 1 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.2 | — | 11.9 | — | 0.6 | 97.8 | 62 |
|  | 2 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.4 | — | 12.4 | — | 0.4 | 98.0 | 58 |
|  | 3 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.5 | — | 18.7 | — | 0.3 | 97.2 | 45 |
|  | 4 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.7 | — | 14.2 | — | 0.4 | 97.7 | 53 |
|  | 5 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.6 | — | 16.5 | — | 0.8 | 97.0 | 32 |
|  | 6 | 黄色膏体 | 轻微特征气味 | 9.9 | — | 9.8 | — | 0.7 | 98.0 | 76 |
| B型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 | 批号 | 外观（25℃） | 气味 | pH（5%甲醇水溶液） | 色泽（Hazen） | 胺值（mgKOH/g） | 甘油 （%） | 水分 （%） | 活性物含量（%） | 甲醇含量 （mg/kg） |
| 企业1 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 269 | 9.3 | 9.8 | 0.1 | 88.9 | 35 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 207 | 7.9 | 9.5 | 0.2 | 89.2 | 52 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.3 | 273 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 88.8 | 28 |
|  | 4 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.2 | 335 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 88.9 | 41 |
|  | 5 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.6 | 243 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 89.0 | 76 |
|  | 6 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 228 | 10.6 | 9.5 | 0.2 | 88.9 | 32 |
|  | 7 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 210 | 9.3 | 9.6 | 0.1 | 89.1 | 49 |
|  | 8 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.1 | 269 | 11.2 | 9.6 | 0.2 | 88.7 | 99 |
|  | 9 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 214 | 12.0 | 9.5 | 0.2 | 88.7 | 62 |
|  | 10 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.6 | 306 | 7.9 | 9.7 | 0.2 | 89.0 | 36 |
| 企业2 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.0 | 269 | 7.5 | 9.6 | 0.3 | 89.1 | 1067 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.3 | 148 | 9.6 | 9.7 | 0.3 | 88.8 | 1194 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.1 | 236 | 7.8 | 9.7 | 0.6 | 88.7 | 1852 |
|  | 4 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.9 | 258 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 88.7 | 1763 |
| 企业3 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.6 | 126 | 7.5 | 9.8 | 0.4 | 88.8 | 99 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.9 | 202 | 6.8 | 9.7 | 0.7 | 88.7 | 210 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.8 | 162 | 8.5 | 9.7 | 0.3 | 88.9 | 245 |
| 企业4 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.9 | 312 | 9.4 | 10.1 | 0.2 | 88.4 | 1292 |
|  | 2 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 343 | 8.9 | 10.1 | 0.2 | 88.5 | 814 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.2 | 308 | 10.5 | 10.3 | 0.2 | 88.1 | 446 |
| 企业5 | 1 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.2 | 352 | 9.0 | 9.9 | 0.6 | 88.3 | 1467 |
|  | 2 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 361 | 10.4 | 9.9 | 0.4 | 88.3 | 1678 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.3 | 336 | 11.3 | 9.8 | 0.3 | 88.4 | 1352 |
| 企业6 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.0 | 285 | 8.9 | 10.1 | 0.2 | 88.5 | 1344 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 328 | 9.5 | 9.8 | 0.6 | 88.3 | 1462 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.0 | 314 | 10.1 | 9.5 | 0.4 | 88.7 | 1247 |
| 企业7 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.2 | 285 | 11.4 | 9.6 | 0.8 | 88.1 | 93 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 295 | 15.2 | 9.7 | 0.4 | 87.9 | 168 |
| 企业8 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.1 | 328 | 9.9 | 9.7 | 0.5 | 88.5 | 1208 |
|  | 2 | 黄色液液体 | 轻微特征气味 | 10.3 | 375 | 11.2 | 9.6 | 0.3 | 88.6 | 1310 |
| 企业9 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 282 | 19.7 | 10.5 | 0.4 | 86.5 | 1056 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.1 | 247 | 18.2 | 10.3 | 0.6 | 86.7 | 992 |
| 企业10 | 1 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.9 | 567 | 6.6 | 9.7 | 0.3 | 89.1 | 654 |
|  | 2 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.4 | 554 | 7.2 | 9.6 | 0.4 | 89.0 | 578 |
| 企业11 | 1 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.7 | 375 | 15.5 | 10.1 | 0.3 | 87.5 | 1524 |
|  | 2 | 黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.2 | 416 | 14.3 | 10.8 | 0.3 | 87.0 | 1146 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 9.9 | 269 | 11.2 | 10.3 | 0.5 | 87.7 | 1347 |
| 企业12 | 1 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.8 | 177 | 19.7 | 10.7 | 0.8 | 85.9 | 1339 |
|  | 2 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.5 | 218 | 18.5 | 10.5 | 0.6 | 86.4 | 1851 |
|  | 3 | 淡黄色液体 | 轻微特征气味 | 10.3 | 251 | 21.8 | 10.4 | 0.5 | 86.2 | 2422 |