行业标准《透明皂》编制说明

（送审稿）

- 工作概况

1、任务来源

本项目是中国轻工业联合会2025年标准制修订项目，计划编号为2025-1524T-QB，项目名称 《透明皂》，修订QB/T1913—2004。主要起草单位：中国日用化学研究院有限公司、中轻检验认证（太原）有限公司等，项目实施周期12个月。

- 主要工作过程

起草阶段：

项目下达后，标委会秘书处组织参加起草单位成立标准制定工作组，对当前洗衣皂试验方法进行了调研，并且检索了国内外技术资料。在此基础上编制出《洗衣皂》标准征求意见稿，报标委会秘书处。

征求意见阶段：

2026年3月末安排为期2个月的网上公开向社会意见，并在5月26日SAC/TC 272第四届八次会议上向全体参会委员和代表进行解读和征求意见。根据所收集的意见形成送审稿。

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作

二、标准编制原则和主要内容

1、标准修订理由和编制原则

透明皂是家庭洗涤中常用的一种洗涤用品，在洗涤市场占有重要份额。《透明皂》原为轻工业部1994年发布实施的行标，2004年第一次修订，QB/T1913—2004在长达近20年的实施中，关于保质期和包装要求已有新规定。因此，现阶段有必要及早修订此产品标准，根据市场需求和社会形势完善内容，规范和统一此类产品的分析方法和质量指标，保护生产者和消费者的合法权益。且由于本标准的部分规范性引用文件已修订更新，按照2022年推荐性国家标准复审工作要求，提出本标准的修订计划。本次该标准的修订是在多次征集厂家意见的基础上，根据肥皂行业多年来从事化验分析人员的实际经验及试验数据进行修订的。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7462  表面活性剂 发泡力的测定 改进Ross-Miles法（neq.ISO 696：1975）

GB/T 13173  表面活性剂  洗涤剂试验方法

GB/T 36970  消费品使用说明  洗涤用品标签

QB/T 2485-2023  香皂

QB/T 2623.1  肥皂试验方法  肥皂中游离苛性碱含量的测定

QB/T 2623.3  肥皂试验方法  肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定

QB/T 2623.4  肥皂试验方法  肥皂中水分和挥发物含量的测定  烘箱法

QB/T 2623.6  肥皂试验方法  肥皂中氯化物含量的测定

QB/T 2623.9  肥皂试验方法  肥皂中总有效物含量的测定

QB/T 2739  洗涤用品常用试验方法  滴定分析（容量分析）用试验溶液的制备

QB/T 2951  洗涤用品检验规则

QB/T 2952  洗涤用品标识和包装要求

JJF 1070.1  定量包装商品净含量计量检验规则  肥皂

2、主要内容

本文件规定了透明皂的要求、描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期的内容，同时给出了便于技术规定的分类。

本文件适用于碾制工艺、冷却成型工艺生产的洗衣皂，包括半透明洗衣皂、透明洗衣皂、水晶皂及其带色产品。

主要技术指标：皂体外观、气味、干钠皂、总有效物、发泡力、游离苛性碱、氯化物、水分和挥发物及透明度等9项。

本文件代替QB/T1913—2004《透明皂》，本次修订保留了原标准的检测方法，与QB/T1913—2004相比，除结构调整和编辑性改动外，主要变动内容有：

——删除了产品分类（见2004年版的3）；

——增加了术语和定义（见3）；

——删除了原料要求（见2004年版的4.1）；

——删除了包装外观要求（见2004年版的4.2.1）；

——更改了干钠皂和总有效物指标（见4.2表1，2004年版的4.3表1）；

——删除了水分和挥发物指标（见2004年版的4.3表1）

- ——更改了定量包装要求（见4.3，2004年版的4.4）；

- ——更改了试样制备的试验方法（见5.2，2004年版的5.1）；

- ——增加了折算系数的计算公式（见5.1）；

- ——更改了总有效物含量的试验方法（见5.5.2，2004年版的5.4.2）；

- ——删除了水分和挥发物的试验方法（见2004年版的5.5）；

- ——更改了检验规则、标志、包装及保质期的规定（见6、7、8，2004年版的6、7、8）；

- ——增加了透明度的测试条件（见A.4.1）。

- 具体说明情况见表1

表1   本标准与2004版差异对比

| 技术变化 | 本文件 | QB/T1913-2004 | 修改理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取消干钠皂和总有效物含量分型 | 删除了3产品分类 | 3产品分类 | 简化标准顺应市场需求 |
| 增加了术语和定义 | 增加了3术语和定义 | 缺少透明皂、半透明皂和水晶皂的定义 | 更具体、明确 |
| 删除了原料要求 | 删除了4.1原料要求 | 4.1原料要求 | 顺应市场需求 |
| 删除了包装外观要求 | 删除了4.2.1“包装外观”，保留了4.2.2“皂体外观”改为4.1.1 | 4.2.1“包装外观”，4.2.2“皂体外观” | 皂体应为产品关注目标，其外包装不能反映皂本身的质量，不应在要求中体现 |
| 更改了干钠皂含量指标 | 表1中，合并为≥70 | 表1中根据透明皂分型确定具体数值 | 简化标准顺应市场需求 |
| 更改了总有效物含量指标 | 表1中，合并为≥70 | 表1中根据透明皂分型确定具体数值 | 简化标准顺应市场需求 |
| 删除了水分和挥发物指标 | 表1中，删除了该指标 | 表1中水分和挥发物≤25 | 简化标准顺应市场需求 |
| 更改了更改了总有效物含量的试验方法 | 5.5.2总有效物按QB/T2623.9测试 | 5.4.2中总有效物按QB/T2487-2000中4.2测试 | QB/T2623.9为新增加的肥皂系列测试方法标准中总有效物测试方法，更规范。 |
| 删除了水分和挥发物的试验方法 | 删除了5.5水分和挥发物试验方法 | 5.5水分和挥发物 | 简化标准顺应市场需求 |
| 更改了定量包装要求 | 4.3净含量应符合JJF 1070.1—2011要求 | 4.4 国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号及检验符合JJF1070—2005中5.1.2。 | 更具体、明确 |
| 更改了试样制备的试验方法 | 5.2 按GB/T13173固体用品制备试样 | 5.1 试样制备中采用了具体叙述方法 | 规范引用了相关测试方法 |
| 增加了折算系数的计算公式 | 5.1中公式（1）的γ表示折算系数，其余折算项目直接引入γ计算即可。 | 5.4.1中公式（1）为折算式，其余需折算的项目均按（1）公式计算报出结果。 | 更规范，明确 |
| 增加了透明度的测试条件 | - A.4.1测试条件：试样的制备及测试均应在（25±2）℃下进行。A.4.2将试样在A.4.1规定的条件下放置24 h以上后再制备皂片。 | 附录A透明度测定没有温度条件 | 温度对透明度影响很大 |
| 更改了检验规则、标志、包装及保质期的规定 | 检验规则按QB/T 2951执行，7.1标志按GB/T36970执行；7.2包装按QB/T2952执行。 | 7.1中标志和包装指出了应注明产品类型，其他按QB/T2952的规定 | 改后对检验规则、标志、包装分别规定，更规范、明确 |

三、主要试验（或验证）情况

增加透明度测试条件

目前透明度测定没有专门设置检测温度条件，因此我们通过搜集多个市售透明皂透明度检验数据，发现温度条件对透明皂的透明度有较大影响，因此有必要将该指标进行调整。

表2    透明度与温度的变化关系

| 不同温度与透明度对应关系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 温度（℃） | 透明度 |  |  |  | 平均值 |
| 产品1 | 8 | 27.34 | 26.62 | 27.17 | 26.83 | 26.99 |
|  | 14 | 28.52 | 28.48 | 28.23 | 27.99 | 28.31 |
|  | 21 | 30.84 | 31.56 | 30.78 | 31.75 | 31.23 |
|  | 25 | 35.59 | 34.35 | 35.61 | 34.3 | 34.96 |
|  | 30 | 36.94 | 35.71 | 37.32 | 36.35 | 36.58 |
| 产品2 | 8 | 21.26 | 21.24 | 21.44 | 21.07 | 21.25 |
|  | 14 | —— | —— | 21.96 | 22.78 | 22.37 |
|  | 21 | 27.91 | 26.38 | 24.51 | 24.08 | 25.72 |
|  | 25 | 29.59 | 28.69 | 30.99 | 29.09 | 29.59 |
|  | 30 | 30.57 | 30.54 | 29.51 | 28.54 | 29.79 |
| 产品3 | 8 | 30.83 | 31.7 | 30.78 | 30.92 | 31.06 |
|  | 14 | 35.49 | 34.16 | 33.37 | 33.03 | 34.01 |
|  | 21 | —— | 34.58 | 35.45 | 34.4 | 34.81 |
|  | 25 | 37.65 | 37.23 | 37.96 | 36.98 | 37.46 |
|  | 30 | 37.02 | 37.22 | 38.24 | 37.99 | 37.62 |
| 产品4 | 8 | 21.88 | 20.94 | 21.06 | 20.71 | 21.15 |
|  | 14 | 23.87 | 24.97 | 22.93 | 21.73 | 23.38 |
|  | 21 | 25.21 | 24.62 | 24.87 | 24.11 | 24.70 |
|  | 25 | —— | —— | 25.98 | 25.38 | 25.68 |
|  | 30 | 27.66 | 27.21 | 26.77 | 26.07 | 26.93 |
| 产品5 | 8 |  |  | 16.81 | 16.01 | 16.41 |
|  | 14 | 18.1 | 17.56 | 17.73 | 18.21 | 17.90 |
|  | 21 | 22.11 | 21.24 | 21.34 | 21.05 | 21.44 |
|  | 25 | 23.46 | 24.24 | 23.46 | 23.49 | 23.66 |
|  | 30 | 25 | 24.29 |  |  | 24.65 |
| 透明度平均值与温度关系图（横向） |  |  |  |  |  |  |
| 温度（℃） |  | 8 | 14 | 21 | 25 | 30 |
| 产品1 |  | 26.99 | 28.31 | 31.23 | 34.96 | 36.58 |
| 产品2 |  | 21.25 | 22.37 | 25.72 | 29.59 | 29.79 |
| 产品3 |  | 31.06 | 34.01 | 34.81 | 37.46 | 37.62 |
| 产品4 |  | 21.15 | 23.38 | 24.70 | 25.68 | 26.93 |
| 产品5 |  | 16.41 | 17.90 | 21.44 | 23.66 | 24.65 |

| 透明度与温度趋势线公式 | 备注 |
| --- | --- |
| y = 0.463x + 22.53 | 温度每升高或降低1℃，透明度升高或降低0.463 |
| y = 0.438x + 17.15 | 温度每升高或降低1℃，透明度升高或降低0.438 |
| y = 0.299x + 29.11 | 温度每升高或降低1℃，透明度升高或降低0.299 |
| y = 0.252x + 19.41 | 温度每升高或降低1℃，透明度升高或降低0.252 |
| y = 0.404x + 12.87 | 温度每升高或降低1℃，透明度升高或降低0.404 |

表2结果显示，收集到的透明度数据体现了温度条件对透明皂的透明度有较大影响，有必要增加温度测试条件。

四、标准中如果涉及专利。

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益等情况、对产业发展的作用等情况

本标准的修订过程中做了市场商品的数据调研和大量的实验验证、与生产企业和下游用户进行了充分的讨论。本标准实施后，可以建立一个公正、统一的洗衣皂测定的评价平台，有利于保护消费者利益，促进市场良性竞争发展。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

本标准未采用国际标准。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布12个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准发布实施后，代替 QB/T 1913—2004。

十二、其它应予说明的事项

无

参考文献

标准编制小组

2026年8月